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Table S1. Raman peak positions for the different components of the Janus Particles
	 
	PS
	11-MUA
	EDC
	Lysozyme
	Au + PS
	Au + PS + MUA 
	Au + PS + MUA + EDC 
	Au + PS + MUA + EDC + Lys 

	450 - 550
	 
	 
	 
	471, 527
	 
	 
	 
	 

	551 - 650
	622
	 
	 
	622, 648
	624
	 
	624
	624

	651 - 750
	 
	738
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	751 - 850
	798
	 
	827
	755, 798
	793
	 
	 
	 

	851 - 950
	 
	909
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	951 - 1050
	1005, 1029
	 
	 
	 
	1004, 1033
	1004, 1033
	1004, 1033
	1004, 1033

	1051 - 1150
	 
	1060, 1107
	1149
	1122
	 
	1197
	 
	1191

	1151 - 1250
	1157, 1205
	 
	 
	 
	1201
	 
	1203
	 

	1251 - 1350
	 
	1290
	 
	1255
	 
	 
	 
	 

	1351 - 1450
	 
	1436
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1451 - 1550
	1452
	1457
	1454
	 
	1451
	 
	 
	 

	1551 - 1650
	1603
	1631
	1642
	1551
	1603
	1605
	1602
	1604

	1651 - 1750
	 
	 
	 
	1715
	 
	 
	 
	 

	1751 - 1850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1851 - 1950
	 
	 
	 
	1883
	 
	 
	 
	 

	1951 - 2050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2051 - 2150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2151 - 2250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2251 - 2350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2351 - 2450
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2451 - 2550
	 
	2549
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2551 - 2650
	 
	2575
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2651 - 2750
	 
	2722
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Figure S1. Schematic of FDTD Simulation for one, two, and three Janus particles using Ansys Lumerical software.
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