Table S1: Lattice parameters a and c, and the unit cell volume (V), at different temperatures (K) for CaAl11.8Ti3+0.2O19. Rwp is the weighted profile R-factor of the fit to the pattern.

| T (K) | a (Å) | c (Å) | V (Å3) | Rwp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5.56305(1) | 21.89638(8) | 586.851(2) | 0.07 |
| 10 | 5.56303(1) | 21.89665(8) | 586.856(2) | 0.07 |
| 15 | 5.56304(1) | 21.89671(8) | 586.858(2) | 0.07 |
| 20 | 5.56306(1) | 21.89643(8) | 586.856(2) | 0.07 |
| 25 | 5.56307(1) | 21.89633(8) | 586.855(2) | 0.07 |
| 30 | 5.56308(1) | 21.89636(8) | 586.857(2) | 0.07 |
| 35 | 5.56307(1) | 21.89627(7) | 586.854(2) | 0.07 |
| 40 | 5.56309(1) | 21.89598(8) | 586.850(2) | 0.07 |
| 45 | 5.56311(1) | 21.89596(8) | 586.854(2) | 0.07 |
| 50 | 5.56314(1) | 21.89599(8) | 586.861(2) | 0.07 |
| 55 | 5.56312(1) | 21.89587(8) | 586.854(2) | 0.07 |
| 60 | 5.56319(1) | 21.89582(8) | 586.866(2) | 0.07 |
| 65 | 5.56318(1) | 21.89606(8) | 586.871(2) | 0.07 |
| 70 | 5.56318(1) | 21.89600(8) | 586.870(2) | 0.07 |
| 75 | 5.56322(1) | 21.89601(7) | 586.878(2) | 0.07 |
| 80 | 5.56328(1) | 21.89605(8) | 586.892(2) | 0.07 |
| 85 | 5.56330(1) | 21.89611(8) | 586.897(2) | 0.07 |
| 80 | 5.56328(1) | 21.89605(8) | 586.892(2) | 0.07 |
| 85 | 5.56330(1) | 21.89611(8) | 586.897(2) | 0.07 |
| 90 | 5.56329(1) | 21.89627(7) | 586.901(2) | 0.07 |
| 95 | 5.56338(1) | 21.89641(7) | 586.922(2) | 0.07 |
| 100 | 5.56338(1) | 21.89675(7) | 586.931(2) | 0.07 |
| 105 | 5.56343(1) | 21.89703(8) | 586.949(2) | 0.07 |
| 110 | 5.56347(1) | 21.89728(8) | 586.964(2) | 0.07 |
| 115 | 5.56350(1) | 21.89746(8) | 586.975(2) | 0.07 |
| 120 | 5.56354(1) | 21.89775(8) | 586.992(2) | 0.07 |
| 125 | 5.56359(1) | 21.89819(8) | 587.015(2) | 0.07 |
| 130 | 5.56364(1) | 21.89861(8) | 587.036(2) | 0.07 |
| 135 | 5.56368(1) | 21.89911(7) | 587.059(2) | 0.07 |
| 140 | 5.56373(1) | 21.89941(7) | 587.077(2) | 0.07 |
| 145 | 5.56377(1) | 21.89998(8) | 587.101(2) | 0.07 |
| 150 | 5.56383(1) | 21.90035(8) | 587.123(2) | 0.07 |
| 155 | 5.56387(1) | 21.90089(8) | 587.145(2) | 0.07 |
| 160 | 5.56398(1) | 21.90145(8) | 587.185(2) | 0.07 |
| 165 | 5.56402(1) | 21.90201(7) | 587.208(2) | 0.07 |
| 170 | 5.56410(1) | 21.90262(8) | 587.241(2) | 0.07 |
| 175 | 5.56418(1) | 21.90309(8) | 587.271(2) | 0.07 |
| 180 | 5.56422(1) | 21.90376(8) | 587.298(2) | 0.07 |
| 185 | 5.56433(1) | 21.90432(8) | 587.335(2) | 0.07 |
| 190 | 5.56438(1) | 21.90513(8) | 587.368(2) | 0.07 |
| 195 | 5.56446(1) | 21.90579(8) | 587.403(2) | 0.07 |
| 200 | 5.56458(1) | 21.90640(8) | 587.445(2) | 0.07 |
| 205 | 5.56464(1) | 21.90707(8) | 587.473(2) | 0.07 |
| 210 | 5.56473(1) | 21.90787(8) | 587.515(2) | 0.07 |
| 215 | 5.56484(1) | 21.90849(8) | 587.555(2) | 0.07 |
| 220 | 5.56494(1) | 21.90925(8) | 587.596(2) | 0.07 |
| 225 | 5.56501(1) | 21.91015(8) | 587.635(2) | 0.07 |
| 230 | 5.56509(1) | 21.91103(8) | 587.676(2) | 0.07 |
| 235 | 5.56520(1) | 21.91176(8) | 587.719(2) | 0.07 |
| 240 | 5.56530(1) | 21.91272(8) | 587.766(2) | 0.07 |
| 245 | 5.56540(1) | 21.91355(8) | 587.809(2) | 0.07 |
| 250 | 5.56551(1) | 21.91434(8) | 587.852(2) | 0.07 |
| 255 | 5.56565(1) | 21.91504(8) | 587.901(2) | 0.07 |
| 260 | 5.56575(1) | 21.91583(8) | 587.943(2) | 0.07 |
| 265 | 5.56585(1) | 21.91689(8) | 587.993(2) | 0.07 |
| 270 | 5.56597(1) | 21.91765(8) | 588.039(2) | 0.07 |
| 275 | 5.56611(1) | 21.91849(8) | 588.091(2) | 0.07 |