Table S2: Lattice parameters a and c, and the unit cell volume (V), at different temperatures (K) for CaAl9.8Ti3+0.54Mg0.83Ti4+0.83O19. Rwp is the weighted profile R-factor of the fit to the pattern.

| T (K) | a (Å) | c (Å) | V (Å3) | Rwp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5.62441(2) | 22.1007(1) | 605.467(3) | 0.06 |
| 10 | 5.62447(3) | 22.1007(2) | 605.480(5) | 0.10 |
| 15 | 5.62440(3) | 22.1007(2) | 605.465(5) | 0.10 |
| 20 | 5.62447(3) | 22.1009(2) | 605.484(5) | 0.09 |
| 25 | 5.62443(3) | 22.1004(2) | 605.463(5) | 0.10 |
| 30 | 5.62444(3) | 22.1006(2) | 605.471(5) | 0.10 |
| 35 | 5.62441(3) | 22.1005(2) | 605.462(5) | 0.09 |
| 40 | 5.62443(3) | 22.1008(2) | 605.474(5) | 0.10 |
| 45 | 5.62441(3) | 22.1005(2) | 605.463(5) | 0.10 |
| 50 | 5.62443(3) | 22.1008(2) | 605.474(5) | 0.10 |
| 55 | 5.62446(3) | 22.1007(2) | 605.478(5) | 0.10 |
| 60 | 5.62449(3) | 22.1009(2) | 605.489(5) | 0.09 |
| 65 | 5.62450(3) | 22.1010(2) | 605.495(5) | 0.10 |
| 70 | 5.62448(3) | 22.1008(2) | 605.485(5) | 0.10 |
| 75 | 5.62447(3) | 22.1015(2) | 605.500(5) | 0.10 |
| 80 | 5.62453(3) | 22.1015(2) | 605.515(5) | 0.09 |
| 85 | 5.62460(3) | 22.1009(2) | 605.514(5) | 0.09 |
| 90 | 5.62453(3) | 22.1017(2) | 605.520(5) | 0.10 |
| 95 | 5.62464(3) | 22.1019(2) | 605.549(5) | 0.09 |
| 100 | 5.62462(3) | 22.1017(2) | 605.539(5) | 0.09 |
| 105 | 5.62475(3) | 22.1017(2) | 605.567(5) | 0.09 |
| 110 | 5.62473(3) | 22.1020(2) | 605.570(5) | 0.09 |
| 115 | 5.62478(3) | 22.1021(2) | 605.584(5) | 0.10 |
| 120 | 5.62484(3) | 22.1025(2) | 605.608(5) | 0.10 |
| 125 | 5.62487(3) | 22.1027(2) | 605.620(5) | 0.10 |
| 130 | 5.62493(3) | 22.1028(2) | 605.637(5) | 0.10 |
| 135 | 5.62498(3) | 22.1032(2) | 605.657(5) | 0.10 |
| 140 | 5.62507(2) | 22.1032(2) | 605.678(5) | 0.09 |
| 145 | 5.62508(3) | 22.1036(2) | 605.690(5) | 0.09 |
| 150 | 5.62518(2) | 22.1039(2) | 605.721(5) | 0.09 |
| 155 | 5.62526(3) | 22.1041(2) | 605.744(5) | 0.09 |
| 160 | 5.62528(3) | 22.1045(2) | 605.756(5) | 0.10 |
| 165 | 5.62539(3) | 22.1047(2) | 605.786(5) | 0.10 |
| 170 | 5.62543(3) | 22.1052(2) | 605.809(5) | 0.10 |
| 175 | 5.62559(3) | 22.1054(2) | 605.852(5) | 0.10 |
| 180 | 5.62564(3) | 22.1059(2) | 605.875(5) | 0.10 |
| 185 | 5.62572(3) | 22.1062(2) | 605.901(5) | 0.10 |
| 190 | 5.62582(3) | 22.1066(2) | 605.931(5) | 0.10 |
| 195 | 5.62588(3) | 22.1071(2) | 605.960(5) | 0.10 |
| 200 | 5.62602(3) | 22.1075(2) | 605.999(5) | 0.10 |
| 205 | 5.62613(3) | 22.1081(2) | 606.040(5) | 0.10 |
| 210 | 5.62621(3) | 22.1084(2) | 606.067(5) | 0.10 |
| 215 | 5.62632(3) | 22.1087(2) | 606.097(5) | 0.10 |
| 220 | 5.62644(3) | 22.1092(2) | 606.138(5) | 0.10 |
| 225 | 5.62660(3) | 22.1100(2) | 606.193(5) | 0.11 |
| 230 | 5.62668(3) | 22.1104(2) | 606.221(5) | 0.10 |
| 235 | 5.62678(3) | 22.1112(2) | 606.267(5) | 0.10 |
| 240 | 5.62689(3) | 22.1117(2) | 606.303(5) | 0.10 |
| 245 | 5.62707(3) | 22.1123(2) | 606.358(5) | 0.10 |
| 250 | 5.62720(3) | 22.1127(2) | 606.397(5) | 0.10 |
| 255 | 5.62734(3) | 22.1130(2) | 606.437(5) | 0.10 |
| 260 | 5.62747(3) | 22.1138(2) | 606.485(5) | 0.10 |
| 265 | 5.62758(3) | 22.1145(2) | 606.528(5) | 0.09 |
| 270 | 5.62770(3) | 22.1154(2) | 606.577(5) | 0.09 |