Supplementary Table 2. Sources, number and types of experimental data used.

	source
	glass
only
	glass +
olivine
	Fe3+/Fe technique

	This study (Table 2a)
	20
	52
	SMS, µXANES, Mössbauer, colorimetry

	Moore et al (1995)
	3
	
	colorimetry

	Partzsch et al (2004)
	
	5
	Mössbauer

	Botcharnikov et al (2005)
	16
	
	µXANES

	Mysen (2006)
	
	14
	Mössbauer

	Schuessler et al (2008)
	39
	
	colorimetry

	Matzen et al. (2011)
	
	2
	Mössbauer

	Vetere et al. (2014)
	20
	
	colorimetry
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