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[bookmark: _GoBack]Table S1 Anisotropic displacement parameters (Å2 × 103)for potassic-richterite. The anisotropic
displacement factor exponent takes the form: -22[ h2a*2U11 + ... + 2 h k a* b* U12 ]
______________________________________________________________________________
	U11	U22	U33	U23	U13	U12
______________________________________________________________________________
O(1)	0.0086(4)	0.0085(3)	0.0067(5)	-0.0005(3)	0.0031(3)	-0.0007(3)
O(2)	0.0082(4)	0.0100(3)	0.0086(5)	-0.0007(3)	0.0026(4)	-0.0006(3)
O(3)	0.0104(6)	0.0102(5)	0.0098(8)	0	0.0034(5)	0
O(4)	0.0169(5)	0.0103(3)	0.0106(5)	-0.0002(3)	0.0047(4)	-0.0047(3)
O(5)	0.0103(4)	0.0136(4)	0.0098(5)	0.0040(3)	0.0042(4)	0.0006(3)
O(6)	0.0106(4)	0.0148(4)	0.0076(5)	-0.0033(3)	0.0029(4)	0.0004(3)
O(7)	0.0119(6)	0.0069(4)	0.0170(8)	0	0.0042(6)	0
T(1)	0.00794(15)	0.00613(12)	0.0061(2)	-0.00012(11)	0.00286(13)	-0.00047(10)
T(2)	0.00798(15)	0.00704(12)	0.0059(2)	-0.00006(11)	0.00300(13)	-0.00098(10)
M(1)	0.0097(3)	0.0077(2)	0.0066(4)	0	0.0034(2)	0
M(2)	0.0090(2)	0.00820(18)	0.0095(3)	0	0.00372(18)	0
M(3)	0.0095(4)	0.0067(3)	0.0066(5)	0	0.0029(3)	0
M(4)	0.0176(6)	0.0099(7)	0.0170(6)	0	0.0117(4)	0
Am	0.0490(19)	0.0278(8)	0.072(3)	0	0.053(2)	0
______________________________________________________________________________




