Supplementary Table S2 — Relative changes in the evaluated roughness parameters after acid immersion.

	 
	LDS-G
	LDS-P

	Param.
	Ref
	 
	Acid
	 
	Ref
	 
	Acid
	 

	Sa (nm)
	4,14
	1,06
	0,45
	0,23
	18,25
	1,8
	18,22
	2,63

	Sq (nm)
	8,15
	3,16
	1,37
	0,98
	22,68
	2,05
	22,82
	3,25

	Sdr (%)
	1,18
	0,48
	0,22
	0,17
	1,12
	0,43
	0,81
	0,2

	Sal (µm)
	0,35
	0,12
	0,12
	0,05
	0,52
	0,07
	0,54
	0,09

	Sq/Sal (-)
	3,25E-02
	9,73E-03
	1,08E-02
	3,61E-03
	4,42E-02
	5,07E-03
	4,27E-02
	4,02E-03

	Sds (1/µm2)
	13,85
	8,59
	5,35
	4,91
	18,58
	6
	16,47
	4,18

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	LDS-PG
	ZR-LS

	Param.
	Ref
	 
	Acid
	 
	Ref
	 
	Acid
	 

	Sa (nm)
	3,25
	2,38
	0,57
	0,34
	6
	0,67486
	8,21
	0,55

	Sq (nm)
	5,69
	5
	1,56
	1,02
	7,48
	0,84
	10,2
	0,68

	Sdr (%)
	1,31
	1,1
	0,3
	0,24
	0,91
	0,1
	1,25
	0,11

	Sal (µm)
	0,27
	0,11
	0,11
	0,05
	0,31
	0,02
	0,3
	0,03

	Sq/Sal (-)
	2,42E-02
	1,79E-02
	1,18E-02
	5,32E-03
	2,39E-02
	1,36E-03
	3,38E-02
	1,80E-03

	Sds (1/µm2)
	43,37
	32,99
	16,27
	5,74
	43,7
	3,55
	44,85
	2,07



