Supplementary Table S2 — Relative changes in the evaluated roughness parameters after acid immersion.

|  | LDS-G |  |  |  | LDS-P |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Param. | Ref |  | Acid |  | Ref |  | Acid |  |
| Sa (nm) | 4,14 | 1,06 | 0,45 | 0,23 | 18,25 | 1,8 | 18,22 | 2,63 |
| Sq (nm) | 8,15 | 3,16 | 1,37 | 0,98 | 22,68 | 2,05 | 22,82 | 3,25 |
| Sdr (%) | 1,18 | 0,48 | 0,22 | 0,17 | 1,12 | 0,43 | 0,81 | 0,2 |
| Sal (µm) | 0,35 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,52 | 0,07 | 0,54 | 0,09 |
| Sq/Sal (-) | 3,25E-02 | 9,73E-03 | 1,08E-02 | 3,61E-03 | 4,42E-02 | 5,07E-03 | 4,27E-02 | 4,02E-03 |
| Sds (1/µm2) | 13,85 | 8,59 | 5,35 | 4,91 | 18,58 | 6 | 16,47 | 4,18 |
|  | LDS-PG |  |  |  | ZR-LS |  |  |  |
| Param. | Ref |  | Acid |  | Ref |  | Acid |  |
| Sa (nm) | 3,25 | 2,38 | 0,57 | 0,34 | 6 | 0,67486 | 8,21 | 0,55 |
| Sq (nm) | 5,69 | 5 | 1,56 | 1,02 | 7,48 | 0,84 | 10,2 | 0,68 |
| Sdr (%) | 1,31 | 1,1 | 0,3 | 0,24 | 0,91 | 0,1 | 1,25 | 0,11 |
| Sal (µm) | 0,27 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,31 | 0,02 | 0,3 | 0,03 |
| Sq/Sal (-) | 2,42E-02 | 1,79E-02 | 1,18E-02 | 5,32E-03 | 2,39E-02 | 1,36E-03 | 3,38E-02 | 1,80E-03 |
| Sds (1/µm2) | 43,37 | 32,99 | 16,27 | 5,74 | 43,7 | 3,55 | 44,85 | 2,07 |