Appendix B  

Mean ΔS (Integrated Demineralization Area) ± SD for horizontal microhardness analysis across groups.

	Group
	Enamel (Mean ± SD)
	EDJ (Mean ± SD)
	Dentin (Mean ± SD)

	LsFl
	3933 ± 1374.81
	2237 ± 813.81
	3169.5 ± 782.80

	LsCl
	5084.5 ± 996.65
	5787.67 ± 1935.98
	4629.83 ± 1501.44

	BuFl
	7133.72 ± 2997.26
	5458.33 ± 1307.76
	4272.33 ± 801.76

	BuCl
	6351.17 ± 1992.59
	4597.67 ± 5082.02
	4195.67 ± 826.53

	XTFl
	4694.33 ± 1516.39
	5624.33 ± 1840.49
	4658.83 ± 1646.78

	XTCl
	6452.67 ± 1571.75
	5250.17 ± 2153.68
	5108.83 ± 1138.81



Mean ΔS (Integrated Demineralization Area) ± SD for vertical microhardness analysis across groups.
	Group
	Enamel 1 (Mean ± SD)
	Enamel 2 (Mean ± SD)

	LsFl
	3795 ± 1170.66
	4205.83 ± 2816.49

	LsCl
	5603.83 ± 2892.80
	5197.33 ± 998.95

	BuFl
	7705.5 ± 2863.72
	5349.33 ± 3626.46

	BuCl
	4933.5 ± 859.26
	4764.5 ± 1553.65

	XTFl
	6060 ± 1649.05
	5390.83 ± 902.33

	XTCl
	4747.67 ± 946.84
	5187.83 ± 827.05




