	Evaluated criteria
	Score
	One week
	6 months
	12 months
	18 months
	24 months
	30 months
	6 years

	
	
	1.5 mm-C
	1.5 mm-B
	3 mm-C
	3 mm-B
	1.5mm-C
	1.5mm-B
	3 mm-C
	3 mm-B
	1.5mm-C
	1.5mm-B
	3 mm-C
	3 mm-B
	1.5mm-C
	1.5mm-B
	3 mm-C
	3 mm-B
	1.5mm-C
	1.5mm-B
	3 mm-C
	3 mm-B
	1.5mm-C
	1.5mm-B
	3 mm-C
	3 mm-B
	1.5mm-C
	1.5mm-B
	3 mm-C
	3 mm-B

	Retention
	Alfa
	35
	35
	35
	35
	35
	34
	35
	35
	33
	33
	34
	34
	32
	33
	34
	34
	32
	33
	34
	33
	32
	33
	34
	33
	30
	32
	32
	32

	
	Charlie
	--
	--
	--
	--
	--
	1
	--
	--
	--
	1
	--
	1 
	3
	2
	1
	1
	3
	2
	1
	2
	3
	2
	1
	2
	5
	3
	3
	3

	Marginal staining
	Alfa
	35
	35
	35
	35
	33
	32
	33
	35
	29 
	29
	25
	31
	26
	26
	22
	27
	25
	24
	20
	24
	23
	22
	16
	19
	21
	18
	13
	16

	
	Bravo
	--
	--
	--
	--
	2
	2
	2
	--
	4 
	4
	9
	3
	6
	7
	12
	7
	7
	9
	14
	9
	9
	11
	18
	14
	9
	14
	19
	16

	Marginal adaptation
	Alfa
	35
	35
	35
	35
	34
	34
	35
	35
	32
	33
	34
	33
	31
	33
	34
	33
	31
	33
	34
	31
	29
	33
	32
	29
	27
	28
	26
	26

	
	Bravo
	--
	--
	--
	--
	1
	--
	--
	--
	1
	--
	--
	1
	1
	--
	--
	1
	1
	--
	--
	2
	3
	--
	2
	4
	3
	4
	6
	6

	Recurrence of caries
	Alfa
	35
	35
	35
	35
	35
	34
	35
	35
	33
	33
	34
	34
	32
	33
	34
	34
	32
	33
	34
	33
	32
	33
	34
	33
	30
	32
	32
	32

	Anatomic Form
	Alfa
	35
	35
	35
	35
	35
	34
	35
	35
	33
	33
	34
	34
	32
	33
	34
	34
	32
	33
	34
	33
	32
	33
	34
	33
	30
	32
	32
	32

	Postoperative sensitivity
	Alfa
	32
	32
	32
	32
	32
	33
	32
	35
	33
	31
	32
	32
	32
	32
	34
	34
	31
	33
	32
	32
	32
	33
	34
	33
	30
	32
	32
	31

	
	Bravo
	3
	3
	3
	--
	3
	1
	3
	--
	--
	2 
	2
	2
	--
	1
	--
	--
	1
	--
	2
	1
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	1

	Surface Texture
	Alfa
	35
	35
	35
	35
	34
	32
	35
	34
	32
	32
	32
	33
	29
	27
	27
	21
	21
	24
	22
	16
	17
	19
	19
	11
	13
	15
	16
	10

	
	Bravo
	--
	--
	--
	--
	1
	2
	--
	1
	1
	1
	2 
	1
	3
	6
	7
	13
	11
	9
	12
	17
	15
	14
	15
	22
	17
	17
	16
	22


Number of analysed restorations for each group classified according to the Modified US Public Health Service (USPHS) criteria in different follow-up times.
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