Table S1. Dependence of the iron ions concentration on time in water solutions with different pH

|  | Iron ions concentration (mg dm-3) pH of solution |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time (h) |  |  |  |  |
|  | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 0.5 2 4 8 24 48 | 0.08 < LOD 0.12 ± 2.3% 0.14 ± 3.3% 0.16 ± 2.7% 0.32 ± 0,5% 0.48 ± 0,7% | 0.08 < LOD 0.08 < LOD 0.10 ± 4.2% 0.12 ± 4.1% 0.20 ± 0.3% 0.28 ± 2.1% | 0.08 < LOD 0.08 < LOD 0.08 < LOD 0.08 < LOD 0.12 ± 2.5% 0.12 ± 4.7% | 0.08 < LOD 0.08 < LOD 0.08 < LOD 0.08 < LOD 0.08 < LOD 0.08 < LOD |

Figue S1. Dependence of the iron ions concentration on time in water solutions with different pH