	Compound name
	Formula
	Yellow (TD-11)
	White (TD-12)

	Zincobotryogen (NR)
	Mg0.25Zn0.6 Mn0.1Fe1.05(SO4)2(OH)(H2O)6.61
	36.65
	

	Halotrichite
	FeAl2(SO4)4(H2O)22
	34.06
	

	Melanterite
	Cu0.04 Zn0.616Fe0.344(SO4)(H2O)7
	12.81
	

	Magnesiocopiapite
	MgFe4(SO4)6(OH)2(H2O)20
	10.53
	

	Gypsum
	CaSO42H2O
	4.56
	

	Clinochlore
	(Mg11.148Fe0.852)(Si4.99Al3.01)O20(OH)16)
	1.39
	

	Epsomite
	MgSO4(H2O)7
	
	83.92

	Gypsum
	CaSO42H2O
	
	9.52

	Illite
	K0.7 Na0.01Ca0.01Mg0.15Fe0.04Al2.59Si3.27O10(OH)2
	
	4.86

	Quartz 
	SiO2
	
	1.69
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