| Porous materials | C (kPa) | φ(o) | γd (kN/m3) | γsat (kN/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crust | 10.0 | 36.0 | 16.9 | 21.4 |
| Dilative | 0.0 | 40.47, 35.0, 31.0, 25.0 | 18.3 | 22.7 |
| Contractive | 0.0 | 37.26, 31.0, 25.0, 21.0 | 14.5 | 19.7 |
| Embankment | 0.0 | 30.47 | 13.9 | 19.6 |
| Marlstone | 50.0 | 30.00 | 22.4 | 20.0 |

Table S-14 Geotechnical properties of the materials constituting the tailings dam vertical profile