	Porous materials
	C (kPa)
	φ(o)
	γd (kN/m3)
	 (kN/m3)

	Crust
	10.0
	36.0
	16.9
	21.4

	Dilative
	0.0
	40.47, 35.0, 31.0, 25.0
	18.3
	22.7

	Contractive
	0.0
	37.26, 31.0, 25.0, 21.0
	14.5
	19.7

	Embankment
	0.0
	30.47
	13.9
	19.6

	Marlstone
	50.0
	30.00
	22.4
	20.0
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