| Table S-2. Concentrations and percentages of elements other than copper in the digested (10.4 g/L) covellite particles produced by addition of biogenic sulfide to the SX stripping solution. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contaminants | Concentration (mg/L) | % |
| Ca | 51.3 | 0.493 |
| Fe | 43.1 | 0.414 |
| Al | 11.1 | 0.107 |
| Na | 11.0 | 0.106 |
| Mg | 2.01 | 0.019 |
| As | 1.83 | 0.018 |
| Zn | 1.68 | 0.016 |
| Pb | 0.39 | 0.004 |
| Se | 0.2 | 0.002 |
| Mn | 0.15 | 0.001 |
| Co | 0.09 | 0.001 |
| Cd | 0.09 | 0.001 |
| Cr | 0.09 | 0.001 |
| Ni | 0.06 | 0.001 |
| others | 154 | 1.477 |
| Sum | 277 | 2.661 |