
	Table S-2. Concentrations and percentages of elements other than copper in the digested (10.4 g/L) covellite particles produced by addition of biogenic sulfide to the SX stripping solution.

	Contaminants
	Concentration (mg/L)
	%

	Ca
	51.3
	0.493

	Fe
	43.1
	0.414

	Al
	11.1
	0.107

	Na
	11.0
	0.106

	Mg
	2.01
	0.019

	As
	1.83
	0.018

	Zn
	1.68
	0.016

	Pb
	0.39
	0.004

	Se
	0.2
	0.002

	Mn
	0.15
	0.001

	Co
	0.09
	0.001

	Cd
	0.09
	0.001

	Cr
	0.09
	0.001

	Ni
	0.06
	0.001

	others
	154
	1.477

	Sum
	277
	2.661



