# Supplementary information

| sample | conditions | T [⁰C], RH [%] | slope [day-1] | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | control | 80, 43 | 1.57E-05 | 0.51 |
|  | 1000 ppb AcOH | 80, 43 | 2.89E-05 | 0.92 |
|  | 1000 ppb NO2 | 80, 43 | 3.03E-05 | 0.72 |
| A2 | control | 80, 43 | 1.46E-05 | 0.94 |
|  | 1000 ppb AcOH | 80, 43 | 1.69E-05 | 0.96 |
|  | 1000 ppb NO2 | 80, 43 | 3.55E-05 | 1.00 |
| B | control | 80, 43 | 7.05E-07 | 0.29 |
|  | 1000 ppb AcOH | 80, 43 | 1.73E-06 | 0.71 |
|  | 1000 ppb NO2 | 80, 43 | 7.47E-06 | 0.93 |
| R | control | 80, 43 | 1.25E-05 | 0.84 |
|  | 1000 ppb AcOH | 80, 43 | 6.06E-06 | 0.93 |
|  | 1000 ppb NO2 | 80, 43 | 8.86E-06 | 0.25 |
| W | control | 80, 43 | 1.68E-05 | 0.65 |
|  | 1000 ppb AcOH | 80, 43 | 1.04E-05 | 0.20 |
|  | 1000 ppb NO2 | 80, 43 | 4.17E-05 | 0.98 |
| A1 | control | 70, 43 | 1.03E-05 | 0.85 |
|  | 1000 ppb AcOH | 70, 43 | 9.63E-06 | 0.75 |
|  | 1000 ppb NO2 | 70, 43 | 2.34E-05 | 0.94 |
| A2 | control | 70, 43 | 7.63E-06 | 0.97 |
|  | 1000 ppb AcOH | 70, 43 | 5.29E-06 | 0.68 |
|  | 1000 ppb NO2 | 70, 43 | 1.73E-05 | 0.94 |
| B | control | 70, 43 | 8.16E-07 | 0.95 |
|  | 1000 ppb AcOH | 70, 43 | 5.45E-07 | 0.76 |
|  | 1000 ppb NO2 | 70, 43 | 2.17E-06 | 0.84 |
| R | control | 70, 43 | 1.83E-06 | 0.97 |
|  | 1000 ppb AcOH | 70, 43 | 1.67E-06 | 0.75 |
|  | 1000 ppb NO2 | 70, 43 | 9.99E-06 | 0.85 |
| W | control | 70, 43 | 9.05E-06 | 0.89 |
|  | 1000 ppb AcOH | 70, 43 | 4.55E-06 | 0.56 |
|  | 1000 ppb NO2 | 70, 43 | 2.36E-05 | 0.85 |
| A1 | control | 60, 43 | 1.81E-06 | 0.47 |
|  | 1000 ppb AcOH | 60, 43 | 1.75E-06 | 0.71 |
|  | 1000 ppb NO2 | 60, 43 | 9.35E-06 | 0.79 |
| A2 | control | 60, 43 | 1.28E-06 | 0.59 |
|  | 1000 ppb AcOH | 60, 43 | 1.71E-06 | 0.82 |
|  | 1000 ppb NO2 | 60, 43 | 6.02E-06 | 0.98 |
| B | control | 60, 43 | 1.97E-07 | 0.60 |
|  | 1000 ppb AcOH | 60, 43 | 1.19E-07 | 0.35 |
|  | 1000 ppb NO2 | 60, 43 | 8.84E-07 | 0.86 |
| R | control | 60, 43 | 4.81E-07 | 0.56 |
|  | 1000 ppb AcOH | 60, 43 | 6.69E-07 | 0.96 |
|  | 1000 ppb NO2 | 60, 43 | 3.12E-06 | 0.69 |
| W | control | 60, 43 | 1.60E-06 | 0.63 |
|  | 1000 ppb AcOH | 60, 43 | 8.23E-07 | 0.10 |
|  | 1000 ppb NO2 | 60, 43 | 7.92E-06 | 0.94 |

Table S1 Chain scission rates, together with line fits (R2 coefficients) for every paper type at each temperature

|  |  | DP, 80 ⁰C |  |  | DP, 70 ⁰C |  |  | DP, 60 ⁰C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sample | sampling | control | AcOH | NO2 | control | AcOH | NO2 | control | AcOH | NO2 |
| A1 | 1 | 517 | 536 | 489 | 511 | 538 | 475 | 540 | 501 | 458 |
|  | 2 | 479 | 484 | 438 | 466 | 505 | 400 | 498 | 494 | 404 |
|  | 3 | 449 | 477 | 402 | 468 | 455 | 363 | 506 | 465 | 371 |
|  | 4 | 489 | 439 | 393 | 423 | 501 | 309 | 471 | 469 | 352 |
|  | 5 | 445 | 434 | 377 | 436 | 426 | 297 | 472 | 473 | 299 |
|  | 6 | 445 | 418 | 393 | 386 | 405 | 294 | 488 | 450 | 331 |
| A2 | 1 | 625 | 632 | 605 | 652 | 648 | 634 | 657 | 654 | 609 |
|  | 2 | 621 | 609 | 573 | 612 | 620 | 528 | 621 | 632 | 537 |
|  | 3 | 603 | 576 | 528 | 572 | 562 | 466 | 635 | 621 | 508 |
|  | 4 | 589 | 574 | 494 | 572 | 529 | 409 | 590 | 584 | 483 |
|  | 5 | 560 | 540 | 461 | 529 | 564 | 425 | 598 | 586 | 460 |
|  | 6 | 545 | 537 | 449 | 513 | 542 | 377 | 600 | 589 | 430 |
| B | 1 | 2290 | 2339 | 2262 | 2355 | 2343 | 2285 | 2391 | 2350 | 2229 |
|  | 2 | 2313 | 2307 | 2125 | 2280 | 2284 | 2028 | 2301 | 2314 | 2186 |
|  | 3 | 2293 | 2249 | 2012 | 2223 | 2194 | 1892 | 2347 | 2314 | 2061 |
|  | 4 | 2228 | 2174 | 2027 | 2169 | 2184 | 1763 | 2257 | 2243 | 1973 |
|  | 5 | 2228 | 2214 | 1830 | 2174 | 2182 | 1824 | 2260 | 2270 | 2007 |
|  | 6 | 2267 | 2194 | 1730 | 2130 | 2189 | 1753 | 2263 | 2293 | 1813 |
| R | 1 | 1610 | 1668 | 1402 | 1571 | 1606 | 1327 | 1466 | 1481 | 1038 |
|  | 2 | 1561 | 1584 | 1228 | 1468 | 1550 | 1310 | 1478 | 1420 | 988 |
|  | 3 | 1427 | 1481 | 1087 | 1414 | 1412 | 903 | 1384 | 1370 | 800 |
|  | 4 | 1228 | 1444 | 1192 | 1367 | 1435 | 826 | 1396 | 1350 | 822 |
| W | 1 | 2384 | 2356 | 2132 | 2424 | 2193 | 2007 | 2493 | 2319 | 1877 |
|  | 2 | 2158 | 1887 | 1504 | 2157 | 1593 | 1006 | 2373 | 1959 | 1111 |
|  | 3 | 2164 | 1554 | 1357 | 1357 | 1546 | 746 | 1966 | 2281 | 963 |
|  | 4 | 2080 | 1476 | 1105 | 1447 | 1872 | 534 | 2254 | 2164 | 850 |
|  | 5 | 1361 | 1375 | 963 | 1282 | 1312 | 553 | 2021 | 1647 | 772 |
|  | 6 | 1526 | 1835 | 817 | 1112 | 1295 | 554 | 1595 | 2021 | 694 |

Table S2 DP values for each sampling step

| sample | pollutant conditions | T [⁰C], RH [%] |  | slope [day-1] |  | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | control | 80, 43 | 1.04E-01 |  | 0.88 |  |
|  | AcOH | 80, 43 | 7.52E-02 |  | 0.69 |  |
|  | NO2 | 80, 43 | 1.59E-01 |  | 0.96 |  |
| A2 | control | 80, 43 | 1.21E-01 |  | 0.96 |  |
|  | AcOH | 80, 43 | 8.46E-02 |  | 0.92 |  |
|  | NO2 | 80, 43 | 1.28E-01 |  | 0.95 |  |
| B | control | 80, 43 | 6.39E-02 |  | 0.65 |  |
|  | AcOH | 80, 43 | 6.80E-02 |  | 0.79 |  |
|  | NO2 | 80, 43 | 3.41E-01 |  | 0.57 |  |
| R | control | 80, 43 | 1.24E-01 |  | 0.81 |  |
|  | AcOH | 80, 43 | 6.80E-02 |  | 1.00 |  |
|  | NO2 | 80, 43 | 1.48E-01 |  | 0.41 |  |
| L | control | 80, 43 | 1.08E-01 |  | 0.85 |  |
|  | AcOH | 80, 43 | 6.51E-02 |  | 0.71 |  |
|  | NO2 | 80, 43 | 2.55E-01 |  | 0.98 |  |
| W | control | 80, 43 | 9.15E-02 |  | 0.90 |  |
|  | AcOH | 80, 43 | 6.06E-02 |  | 0.85 |  |
|  | NO2 | 80, 43 | 2.33E-01 |  | 0.75 |  |
| A1 | control | 70, 43 | 3.67E-02 |  | 0.95 |  |
|  | AcOH | 70, 43 | 3.00E-02 |  | 0.67 |  |
|  | NO2 | 70, 43 | 8.99E-02 |  | 0.93 |  |
| A2 | control | 70, 43 | 3.69E-02 |  | 0.72 |  |
|  | AcOH | 70, 43 | 2.45E-02 |  | 0.89 |  |
|  | NO2 | 70, 43 | 6.88E-02 |  | 0.93 |  |
| B | control | 70, 43 | 4.61E-02 |  | 0.96 |  |
|  | AcOH | 70, 43 | 1.26E-02 |  | 0.78 |  |
|  | NO2 | 70, 43 | 3.21E-01 |  | 0.97 |  |
| R | control | 70, 43 | 3.67E-02 |  | 0.95 |  |
|  | AcOH | 70, 43 | 1.53E-02 |  | 0.49 |  |
|  | NO2 | 70, 43 | 1.27E-01 |  | 0.84 |  |
| L | control | 70, 43 | 4.60E-02 |  | 0.97 |  |
|  | AcOH | 70, 43 | 4.84E-02 |  | 0.96 |  |
|  | NO2 | 70, 43 | 1.27E-01 |  | 0.98 |  |
| W | control | 70, 43 | 3.51E-02 |  | 0.81 |  |
|  | AcOH | 70, 43 | 3.60E-02 |  | 0.93 |  |
|  | NO2 | 70, 43 | 1.24E-01 |  | 0.78 |  |
| A1 | control | 60, 43 | 7.04E-03 |  | 0.82 |  |
|  | AcOH | 60, 43 | 5.19E-03 |  | 0.13 |  |
|  | NO2 | 60, 43 | 2.18E-02 |  | 0.88 |  |
| A2 | control | 60, 43 | 7.57E-03 |  | 0.83 |  |
|  | AcOH | 60, 43 | 7.95E-03 |  | 0.47 |  |
|  | NO2 | 60, 43 | 2.45E-02 |  | 0.95 |  |
| B | control | 60, 43 | 1.04E-02 |  | 0.93 |  |
|  | AcOH | 60, 43 | 1.17E-02 |  | 0.92 |  |
|  | NO2 | 60, 43 | 5.11E-02 |  | 0.00 |  |
| R | control | 60, 43 | 4.27E-03 |  | 0.83 |  |
|  | AcOH | 60, 43 | 8.13E-03 |  | 0.34 |  |
|  | NO2 | 60, 43 | 2.15E-02 |  | 0.53 |  |
| L | control | 60, 43 | 8.12E-03 |  | 0.49 |  |
|  | AcOH | 60, 43 | 1.23E-02 |  | 0.82 |  |
|  | NO2 | 60, 43 | 3.77E-02 |  | 0.86 |  |
| W | control | 60, 43 | 1.00E-02 |  | 0.74 |  |
|  | AcOH | 60, 43 | 8.80E-03 |  | 0.43 |  |
|  | NO2 | 60, 43 | 3.81E-02 |  | 0.50 |  |

Table S3 Colour change rates, together with line fits (R2 coefficients) for every paper type at each temperature

|  |  | ΔE00, 80 ⁰C |  |  | ΔE00, 70 ⁰C |  |  | ΔE00, 60 ⁰C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sample | sampling | control | AcOH | NO2 | control | AcOH | NO2 | control | AcOH | NO2 |
| A1 | 1 | 1.17 | 1.35 | 1.20 | 0.95 | 1.04 | 1.21 | 0.16 | 0.90 | 1.48 |
|  | 2 | 1.12 | 0.99 | 1.78 | 1.16 | 0.56 | 3.45 | 0.41 | 0.71 | 2.01 |
|  | 3 | 1.72 | 1.62 | 2.71 | 2.05 | 1.12 | 3.68 | 0.72 | 1.80 | 3.17 |
|  | 4 | 1.77 | 1.38 | 2.66 | 2.20 | 2.24 | 5.30 | 0.86 | 1.23 | 2.90 |
|  | 5 | 2.22 | 2.31 | 3.46 | 2.52 | 1.98 | 6.25 | 1.00 | 1.27 | 3.60 |
|  | 6 | 3.01 | 2.39 | 4.04 | 2.83 | 2.49 | 6.61 | 0.91 | 1.48 | 3.79 |
| A2 | 1 | 0.76 | 1.00 | 1.57 | 1.51 | 0.41 | 1.89 | 0.69 | 0.20 | 1.88 |
|  | 2 | 1.24 | 1.54 | 2.37 | 1.34 | 0.90 | 2.50 | 0.81 | 0.93 | 2.80 |
|  | 3 | 1.98 | 1.80 | 2.46 | 1.36 | 1.53 | 3.66 | 0.72 | 0.90 | 3.05 |
|  | 4 | 1.93 | 2.13 | 2.81 | 2.46 | 1.46 | 4.92 | 0.97 | 0.77 | 3.26 |
|  | 5 | 2.49 | 2.16 | 3.52 | 2.63 | 1.85 | 4.60 | 1.29 | 0.78 | 3.90 |
|  | 6 | 2.93 | 2.63 | 3.91 | 3.37 | 1.82 | 6.04 | 1.56 | 1.56 | 4.79 |
| B | 1 | 1.91 | 1.47 | 2.87 | 1.25 | 1.29 | 3.76 | 0.74 | 0.70 | 12.56 |
|  | 2 | 1.46 | 1.78 | 6.93 | 1.63 | 1.81 | 9.75 | 0.90 | 0.83 | 13.45 |
|  | 3 | 1.96 | 2.29 | 7.77 | 2.25 | 1.67 | 12.34 | 1.25 | 1.39 | 23.33 |
|  | 4 | 2.24 | 2.42 | 5.21 | 3.08 | 1.88 | 18.22 | 1.27 | 1.33 | 23.40 |
|  | 5 | 2.81 | 2.76 | 8.72 | 3.15 | 2.00 | 20.00 | 1.81 | 1.84 | 17.78 |
|  | 6 | 2.56 | 2.48 | 10.65 | 3.61 | 2.17 | 22.89 | 1.85 | 1.93 | 17.49 |
| R | 1 | 1.23 | 0.99 | 1.80 | 0.92 | 1.26 | 2.97 | 0.75 | 0.55 | 3.97 |
|  | 2 | 1.68 | 1.44 | 3.08 | 1.19 | 1.02 | 3.13 | 0.93 | 0.88 | 5.85 |
|  | 3 | 1.84 | 1.67 | 4.84 | 2.04 | 1.84 | 7.65 | 0.94 | 0.59 | 5.15 |
|  | 4 | 3.26 | 2.09 | 3.91 | 2.72 | 1.85 | 8.69 | 1.20 | 1.56 | 6.44 |
| L | 1 | 1.48 | 2.47 | 3.94 | 1.88 | 1.43 | 4.75 | 1.28 | 1.32 | 6.23 |
|  | 2 | 2.44 | 2.27 | 4.99 | 2.44 | 1.93 | 7.04 | 1.92 | 2.06 | 7.81 |
|  | 3 | 2.79 | 2.71 | 6.16 | 3.06 | 3.07 | 8.87 | 1.73 | 2.16 | 7.34 |
|  | 4 | 2.78 | 3.01 | 6.89 | 3.36 | 3.62 | 10.44 | 2.03 | 2.52 | 8.17 |
|  | 5 | 3.50 | 2.86 | 7.69 | 3.62 | 3.78 | 11.41 | 2.66 | 2.35 | 10.12 |
|  | 6 | 3.44 | 3.64 | 8.34 | 4.53 | 4.13 | 12.17 | 2.09 | 2.98 | 10.26 |
| W | 1 | 1.05 | 0.87 | 2.35 | 1.17 | 0.88 | 1.67 | 0.75 | 0.86 | 2.43 |
|  | 2 | 1.30 | 1.36 | 2.44 | 1.55 | 1.22 | 3.46 | 0.92 | 1.14 | 2.93 |
|  | 3 | 1.39 | 1.71 | 2.43 | 1.96 | 1.74 | 6.48 | 1.42 | 1.06 | 6.06 |
|  | 4 | 1.60 | 1.71 | 3.57 | 2.02 | 1.87 | 9.23 | 1.10 | 1.59 | 6.87 |
|  | 5 | 2.29 | 1.86 | 4.33 | 3.17 | 2.38 | 8.28 | 1.46 | 2.25 | 4.72 |
|  | 6 | 2.63 | 2.05 | 6.68 | 2.82 | 3.15 | 8.15 | 2.10 | 1.45 | 6.86 |

Table S4 ΔE00 values for each sampling step