Table S1: Density and porosity of the prepared membranes and the corresponding

water flux at 1 bar

|  | Density (g/cc) | Porosity (%) | Flux LMH | Permeability |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 0.21 | 83 | 16523 ± 343 | 2362 |
| CA-3CNC | 0.36 | 73 | 17838 ± 28 | 2069 |
| CA-45CNC | 0.44 | 69 | # | # |

# No flux at 1 bar

Table S2. Dye adsorption performance at different dye concentration

| Time (hr) | Dye adsorbed q (1×10 -3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 mg/L |  |  | 25 mg/L | 50 mg/L |  |
|  | CA | CA-37CNC | CA-45CNC | CA-45CNC CA-45CNC |  |  |
| 1 | 1.35 | 3.64 | 8.26 | 15.04 |  | - |
| 2 | -0.78 | 3.4 | 9.12 | 13.87 |  | 15.59 |
| 3 | -0.91 | 4.79 | 9.23 | 16.71 |  | 18.29 |
| 4 | -0.51 | 6.17 | 9.31 | 20.64 |  | 20.27 |
| 5 | -0.26 | 6.69 | 9.42 | 19.15 |  | 21.08 |
| 20 | -0.23 | 8.23 | 9.57 | 20.53 |  | 23.92 |
| 21 | -2.01 | 7.93 | 9.89 | 20.34 |  | 21.72 |
| 23 | -1.36 | 8.37 | 9.89 | 20.34 |  | 23.56 |
| 24 | 0.20 | 8.75 | 9.9 | 21.09 |  | 26.13 |
| 48 | 0.25 | 9.15 | 9.9 | 22.91 |  | 26.31 |