Table S1: Density and porosity of the prepared membranes and the corresponding 
water flux at 1 bar
	
	Density
(g/cc)
	Porosity
(%)
	Flux
LMH
	Permeability

	CA
	0.21
	83
	16523 ± 343
	2362

	CA-3CNC
	0.36
	73
	17838 ± 28
	2069

	CA-45CNC
	0.44
	69
	#
	#


# No flux at 1 bar

Table S2. Dye adsorption performance at different dye concentration
	Time (hr)
	                            Dye adsorbed q (1×10 -3)

	
	                        10 mg/L
	25 mg/L
	50 mg/L

	
	CA
	CA-37CNC
	CA-45CNC
	CA-45CNC       CA-45CNC

	1
	1.35
	3.64
	8.26
	15.04
	-

	2
	-0.78
	3.4
	9.12
	13.87
	15.59

	3
	-0.91
	4.79
	9.23
	16.71
	18.29

	4
	-0.51
	6.17
	9.31
	20.64
	20.27

	5
	-0.26
	6.69
	9.42
	19.15
	21.08

	20
	-0.23
	8.23
	9.57
	20.53
	23.92

	21
	-2.01
	7.93
	9.89
	20.34
	21.72

	23
	-1.36
	8.37
	9.89
	20.34
	23.56

	24
	0.20
	8.75
	9.9
	21.09
	26.13

	48
	0.25
	9.15
	9.9
	22.91
	26.31




 

