Table S1: Measurements performed viscose (high region)

| NA | Frequency shift ν/ GHz | Line width Γ / GHz | Storage Modulus / GHz | Loss Modulus / GHz | Loss Tan / - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 9,38 ± 0,11 | 0,4 ± 0,11 | 5,44 ± 0,13 | 0,24 ± 0,07 | 0,045 ± 0,013 |
| 0,1 | 9,45 ± 0,15 | 0,4 ± 0,12 | 5,52 ± 0,18 | 0,25 ± 0,08 | 0,044 ± 0,014 |
| 0,3 | 9,57 ± 0,15 | 0,4 ± 0,19 | 5,66 ± 0,18 | 0,26 ± 0,12 | 0,046 ± 0,021 |
| 0,52 | 9,69 ± 0,1 | 0,5 ± 0,13 | 5,81 ± 0,12 | 0,28 ± 0,08 | 0,049 ± 0,014 |
| 0,6 | 9,74 ± 0,14 | 0,5 ± 0,25 | 5,87 ± 0,17 | 0,29 ± 0,15 | 0,049 ± 0,026 |
| 0,85 | 9,8 ± 0,09 | 0,5 ± 0,36 | 5,94 ± 0,11 | 0,30 ± 0,22 | 0,050 ± 0,037 |
| 1 | 9,8 ± 0,12 | 0,5 ± 0,3 | 5,94 ± 0,15 | 0,30 ± 0,18 | 0,050 ± 0,031 |

Table S2: Measurements performed viscose (low region)

| NA | Frequency shift ν/ GHz | Line width Γ / GHz | Storage Modulus / GHz | Loss Modulus / GHz | Loss Tan / - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 8,39 ± 0,09 | 0,3 ± 0,05 | 4,16 ± 0,09 | 0,17 ± 0,03 | 0,041 ± 0,008 |
| 0,1 | 8,42 ± 0,1 | 0,3 ± 0,04 | 4,19 ± 0,10 | 0,03 ± 0,040 | 0,040 ± 0,007 |
| 0,3 | 8,57 ±0,14 | 0,4 ± 0,06 | 4,34 ± 0,15 | 0,18 ± 0,04 | 0,041 ± 0,009 |
| 0,52 | 8,67 ± 0,11 | 0,4 ± 0,15 | 4,44 ± 0,12 | 0,18 ± 0,08 | 0,042 ± 0,018 |
| 0,6 | 8,72 ± 0,15 | 0,4 ± 0,16 | 4,49 ± 0,16 | 0,20 ± 0,09 | 0,044 ± 0,019 |
| 0,85 | 8,78 ± 0,08 | 0,4 ± 0,13 | 4,56 ± 0,08 | 0,21 ± 0,07 | 0,046 ± 0,016 |
| 1 | 8,8 ± 0,13 | 0,4 ± 0,05 | 4,58 ± 0,14 | 0,21 ± 0,04 | 0,045 ± 0,008 |

Table S3: Measurements performed bleached softwood Kraft pulp

| NA | Frequency shift ν/ GHz | Line width Γ / GHz | Storage Modulus / GHz | Loss Modulus / GHz | Loss Tan / - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 8,69 ± 0,07 | 0,35 ± 0,15 | 4,7 ± 0,1 | 0,19 ± 0,08 | 0,040 ± 0,018 |
| 0,1 | 8,71 ± 0,11 | 0,36 ± 0,15 | 4,7 ± 0,1 | 0,19 ± 0,08 | 0,041 ± 0,018 |
| 0,3 | 8,76 ± 0,16 | 0,36 ± 0,19 | 4,7 ± 0,2 | 0,20 ± 0,11 | 0,041 ± 0,022 |
| 0,52 | 8,8 ± 0,13 | 0,38 ± 0,25 | 4,8 ± 0,1 | 0,21 ± 0,14 | 0,043 ± 0,029 |
| 0,6 | 8,85 ± 0,16 | 0,38 ± 0,21 | 4,8 ± 0,2 | 0,21 ± 0,12 | 0,043 ± 0,024 |
| 0,85 | 8,9 ± 0,1 | 0,4 ± 0,19 | 4,9 ± 0,1 | 0,22 ± 0,11 | 0,045 ± 0,022 |
| 1 | 8,9 ± 0,1 | 0,4 ± 0,2 | 4,9 ± 0,1 | 0,22 ± 0,11 | 0,045 ± 0,023 |