carmine natural dyeing of chitosan-treated cotton: statistical analysis to enhance energy saving and environmental impact

R. Peilaa*, A. Varesanoa, C. Vineisa, C. Tonettia, W. Terkajb

aCNR-STIIMA, Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero

Avanzato, Corso Giuseppe Pella 16, 13900 Biella (Italy)

bCNR-STIIMA, Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero

Avanzato, Via Alfonso Corti, 12, 20133 Milano (Italy)

*Correspondence: roberta.peila@stiima.cnr.it

Table S1 Design of Experiments

| DoE1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor | Label | Type | Levels | Values |
| Chitosan concentration, (% w/w) | chitosan | Fixed | 3 | 1; 2; 3 |
| Dye concentration, (% owf) | dye | Fixed | 4 | 2; 3; 4; 5 |
| DoE2 |  |  |  |  |
| Factor | Label | Type | Levels | Values |
| Chitosan concentration, (%) | chitosan | Fixed | 2 | 1; 2 |
| Chitosan dissolution time in the acetic acid solution, t1 (h) | t1 | Fixed | 2 | 2; 6 |
| Fabric impregnation time in the chitosan solution, t2 (h) | t2 | Fixed | 2 | 2; 5 |

Table S2 Experimental conditions and K/S response for DoE1

| Experiment | chitosan | dye | K/S |
| --- | --- | --- | --- |
| E1.1 | 1 | 2 | 1.77 |
| E1.2 | 1 | 3 | 1.87 |
| E1.3 | 1 | 4 | 2.57 |
| E1.4 | 1 | 5 | 3.80 |
| E1.5 | 2 | 2 | 1.79 |
| E1.6 | 2 | 3 | 1.90 |
| E1.7 | 2 | 4 | 3.63 |
| E1.8 | 2 | 5 | 4.00 |
| E1.9 | 3 | 2 | 1.27 |
| E1.10 | 3 | 3 | 1.60 |
| E1.11 | 3 | 4 | 2.29 |
| E1.12 | 3 | 5 | 3.30 |

| Experiment | chitosan | t1 | t2 | K/S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2.1 | 1 | 2 | 2 | 2.60 |  |
| E2.2 | 1 | 2 | 5 | 2.70 |  |
| E2.3 | 1 | 6 | 5 | 2.70 |  |
| E2.4 | 1 | 6 | 2 | 2.63 |  |
| E2.5 | 2 | 2 | 2 | 3.50 |  |
| E2.6 | 2 | 2 | 5 | 3.60 |  |
| E2.7 | 2 | 6 | 5 | 3.63 |  |
| E2.8 | 2 | 6 | 2 | 3.50 |  |

Table 3S Experimental conditions and K/S response for DoE2