Lazarini et al., 2026

Supporting Information SI 3.   Thermal degradation temperatures (Td), corresponding weight loss (WL), and residual mass of BC, Ag–PROB, Ag–PROB@BC, and Ag–PROB@BC–ZIF-8 obtained from TGA analysis.

| Sample | Td1 (°C) | Wd1 (%) | Td2 (°C) | Wd2 (%) | Residue (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC | 352.83 | 84 | 468.61 | 10 | 0.57 |
| Ag-PROB@BC | 288.97 | 23 | 350.80 | 46 | 13.84 |
| Ag-PROB@BC/ZIF-8 | 351.13 | 41 | 404.02 | 20 | 24.20 |
| Ag-PROB | 310.01 | 61 | - | - | 37.77 |