Supplementary materials

| Formulations | Curing time |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 days | 7 days | 8 days | 14 days | 56 days |
| J1 – 5% GUL | 10,9 ± 0,03 | 10,6 ± 0,08 | 10,2 ± 0,03 | 9,6 ± 0,05 | 8,5 ± 0,01 |
| J1 – 7% GUL | 11,1 ± 0,06 | 10,7 ± 0,05 | 10,4 ± 0,06 | 9,8 ± 0,06 | 9,3 ± 0,1 |
| J1 – 5% 20GU/80GGBFS | 10,3 ± 0,1 | 10,3 ± 0,15 | 10,1 ± 0,02 | 9,5 ± 0,26 | 8,3 ± 0,08 |
| J1 – 7% 20GU/80GGBFS | 11,4 ± 0,12 | 10,6 ± 0,01 | 10,3 ± 0,03 | 9,6 ± 0,23 | 8,5 ± 0,08 |
| J2 – 7% GUL | 10,7 ± 0,07 | 10,3 ± 0,12 | 10,1 ± 0,01 | 9,6 ± 0,03 | 8,7 ± 0,16 |
| J2 – 8% GUL | 10,7 ± 0,07 | 10,5 ± 0,04 | 10,2 ± 0,17 | 9,7 ± 0,31 | 9,1 ± 0,08 |
| J2 – 7% 20GU/80GGBFS | 7,2 ± 0,01 | 7,4 ± 0,02 | 7,4 ± 0,02 | 7,4 ± 0,01 | 7,5 ± 0,01 |
| J2 – 8% 20GU/80GGBFS | 7,4 ± 0,03 | 7,5 ± 0,03 | 7,5 ± 0,03 | 7,4 ± 0,06 | 7,4 ± 0,02 |
| M1 – 5% GUL | 11,5 ± 0,03 | 10,9 ± 0,07 | 10,1 ± 0,03 | 10,1 ± 0,04 | 9,6 ± 0,01 |
| M1 – 7% GUL | 11,9 ± 0,06 | 11,5 ± 0,03 | 11,2 ± 0,17 | 10,6 ± 0,13 | 10,2 ± 0,01 |
| M1 – 5% 20GU/80GGBFS | 10,7 ± 0,06 | 10,2 ± 0,04 | 9,8 ± 0,20 | 9,4 ± 0,18 | 9,0 ± 0,06 |
| M1 – 5% 20GU/80GGBFS | 11,9 ± 0,14 | 11,4 ± 0,10 | 11,0 ± 0,12 | 10,6 ± 0,23 | 9,7 ± 0,19 |

Table S1: Cemented samples paste pH results after UCS tests