Supplementary materials
	Formulations
	Curing time

	
	3 days
	7 days
	8 days
	14 days
	56 days

	J1 – 5% GUL
	10,9 ± 0,03
	10,6 ± 0,08
	10,2 ± 0,03
	9,6 ± 0,05
	8,5 ± 0,01

	J1 – 7% GUL
	11,1 ± 0,06
	10,7 ± 0,05
	10,4 ± 0,06
	9,8 ± 0,06
	9,3 ± 0,1

	J1 – 5% 20GU/80GGBFS
	10,3 ± 0,1
	10,3 ± 0,15
	10,1 ± 0,02
	9,5 ± 0,26
	8,3 ± 0,08

	J1 – 7% 20GU/80GGBFS
	11,4 ± 0,12
	10,6 ± 0,01
	10,3 ± 0,03
	9,6 ± 0,23
	8,5 ± 0,08

	J2 – 7% GUL
	10,7 ± 0,07
	10,3 ± 0,12
	10,1 ± 0,01
	9,6 ± 0,03
	8,7 ± 0,16

	J2 – 8% GUL
	10,7 ± 0,07
	10,5 ± 0,04
	10,2 ± 0,17
	9,7 ± 0,31
	9,1 ± 0,08

	J2 – 7% 20GU/80GGBFS
	7,2 ± 0,01
	7,4 ± 0,02
	7,4 ± 0,02
	7,4 ± 0,01
	7,5 ± 0,01

	J2 – 8% 20GU/80GGBFS
	7,4 ± 0,03
	7,5 ± 0,03
	7,5 ± 0,03
	7,4 ± 0,06
	7,4 ± 0,02

	M1 – 5% GUL
	11,5 ± 0,03
	10,9 ± 0,07
	10,1 ± 0,03
	10,1 ± 0,04
	9,6 ± 0,01

	M1 – 7% GUL
	11,9 ± 0,06
	11,5 ± 0,03
	11,2 ± 0,17
	10,6 ± 0,13
	10,2 ± 0,01

	M1 – 5% 20GU/80GGBFS
	10,7 ± 0,06
	10,2 ± 0,04
	9,8 ± 0,20
	9,4 ± 0,18
	9,0 ± 0,06

	M1 – 5% 20GU/80GGBFS
	11,9 ± 0,14
	11,4 ± 0,10
	11,0 ± 0,12
	10,6 ± 0,23
	9,7 ± 0,19
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