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Supplementary table S1: Basalt varieties used in this study and their elemental composition determined through SEM-EDS analysis
	Basalt varieties
	Macro image (analysed portion in red)
	SEM micrograph with EDS analysis points

	Basalt 1 (AM7-16) Ethiopian basalt
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	Elemental composition of analysed points Basalt 1

		Points
	C
	O
	Na
	Mg
	Al
	Si
	P
	S
	K
	Ca
	Ti
	Mn
	Fe
	Mass%

	1
	3,14
	41,97
	0,69
	6,87
	2,95
	22,03
	0,19
	ND
	0,08
	12,91
	0,79
	0,24
	8,13
	100

	2
	5,83
	43,64
	2,57
	0,5
	12,34
	20,58
	0,12
	0,04
	0,36
	10,27
	0,5
	ND
	3,27
	100

	3
	4,97
	46,82
	2,4
	0,34
	13,3
	20,36
	0,07
	0,05
	0,16
	8,41
	0,3
	0,05
	2,77
	100

	4
	7,22
	46,81
	0,3
	13,23
	1,12
	14,06
	0,07
	0,06
	0,17
	2,29
	0,11
	0,32
	14,26
	100

	5
	3,33
	23,78
	1,53
	1
	4,6
	10,69
	0,16
	ND
	0,3
	3,32
	7,29
	0,46
	43,54
	100

	6
	4,75
	45,74
	3,76
	0,55
	11,78
	22,68
	0,18
	ND
	0,4
	6,37
	0,34
	0,02
	3,43
	100

	7
	5,89
	42,95
	0,98
	1,66
	3,89
	17,62
	1,48
	0,01
	0,37
	7,4
	0,72
	0,24
	16,78
	100

	8
	6,13
	38,56
	2,56
	1,19
	7,15
	17,1
	0,44
	0,02
	0,41
	5,55
	1,94
	0,31
	18,63
	100

	9
	4,01
	44,44
	3,08
	0,59
	12,33
	22,49
	0,08
	0,03
	0,32
	8,08
	0,53
	0,01
	3,99
	100

	10
	11,02
	40,64
	0,96
	0,55
	3,15
	9,18
	0,49
	0,14
	0,23
	4,76
	5,81
	0,39
	22,69
	100

	11
	4,76
	49,78
	3,28
	0,23
	11,98
	20,64
	0,17
	ND
	0,24
	5,76
	0,36
	0,02
	2,78
	100




	Basalt 2 (OldBas4) Olduvai basalt
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	Elemental composition of analysed points Basalt 2

		Points
	C
	O
	Na
	Mg
	Al
	Si
	P
	S
	K
	Ca
	Ti
	Mn
	Fe
	Mass%

	1
	10,39
	46,64
	3,08
	1,56
	5,64
	17,12
	0,36
	0,07
	1,69
	5,37
	0,78
	0,82
	6,48
	100

	2
	9,75
	50,44
	1,13
	3,33
	3,49
	10,89
	0,18
	0,16
	2,31
	1,97
	1,53
	4,73
	10,11
	100

	3
	9,85
	40,98
	2,71
	1,24
	5,32
	14,29
	0,44
	0,1
	1,54
	4,63
	0,86
	3,73
	14,32
	100

	4
	6,79
	45,91
	4,17
	0,47
	8,73
	24,01
	0,13
	ND
	3,34
	2,69
	0,49
	0,71
	2,56
	100

	5
	8,47
	40,36
	2,46
	0,64
	6,55
	21,66
	0,29
	0,03
	5,06
	4,01
	0,82
	2,49
	7,15
	100

	6
	9,92
	46,51
	3,09
	0,75
	6,05
	16,85
	0,42
	ND
	2,01
	5,51
	0,93
	1,07
	6,89
	100

	7
	11,21
	44,64
	3,27
	0,81
	6,01
	15,55
	0,3
	0,13
	1,72
	4,95
	0,78
	2,04
	8,61
	100

	8
	9,87
	46,99
	3,32
	1,25
	5,84
	17,34
	0,56
	0
	1,75
	5,17
	0,74
	0,75
	6,41
	100

	9
	8,5
	47,15
	3,67
	0,64
	6,94
	19,08
	0,17
	ND
	2,66
	4,28
	0,8
	1,07
	5,03
	100

	10
	7,81
	44,63
	2,7
	0,55
	6,95
	21
	0,15
	0,1
	3,41
	3,03
	0,49
	2,59
	6,58
	100

	11
	8,61
	43,2
	1,35
	0,57
	3,08
	8,09
	1,14
	0,17
	0,85
	9,43
	1,8
	6,2
	15,53
	100

	12
	5,92
	44,42
	3,84
	0,49
	8,51
	23,12
	0,17
	0,02
	3,46
	4,47
	0,78
	0,79
	4,03
	100

	13
	9,23
	46,4
	1,78
	0,44
	3,91
	11,02
	0,25
	0,17
	1,44
	2,93
	1,38
	6,78
	14,28
	100

	14
	8,84
	48,36
	3,82
	0,34
	7,05
	19,64
	0,19
	0,03
	2,49
	2,86
	0,49
	1,78
	4,12
	100

	15
	7,91
	43,22
	2,74
	0,79
	5,55
	15,36
	0,33
	0,09
	1,82
	6,62
	0,62
	2,94
	12,02
	100




	Basalt 3 (BagBas1) Armenian basalt
	

[image: Un dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza media]










	[image: ]

	
	Elemental composition of analysed points Basalt 3

		Points
	C
	O
	Na
	Mg
	Al
	Si
	P
	S
	K
	Ca
	Ti
	Mn
	Fe
	Total (Mass%)

	Point 33
	2.73
	36.86
	0.94
	2.57
	3.97
	12.1
	0.14
	ND
	0.08
	2.01
	0.31
	0.08
	38.23
	100

	Point 34
	4.71
	46.25
	0.81
	1.82
	3.5
	34.04
	0.13
	ND
	0.23
	2.25
	0.38
	0.32
	5.57
	100

	Point 35
	3.63
	43.32
	0.92
	1.96
	3.8
	21.96
	0.05
	0.01
	0.22
	1.9
	0.46
	ND
	21.78
	100

	Point 36
	4.62
	54.05
	0.62
	2.32
	3.26
	13.28
	0.06
	0.03
	0.12
	8.59
	8.35
	0.06
	4.65
	100

	Point 37
	3.95
	50.28
	0.7
	1.81
	3.01
	32.54
	0.03
	ND
	0.1
	1.89
	0.19
	0.22
	5.27
	100

	Point 38
	3.12
	43.2
	0.83
	4.42
	4.8
	9.58
	0.13
	0.01
	0.14
	1.8
	0.25
	0.13
	31.58
	100

	Point 39
	3.04
	49.37
	0.78
	9.28
	7.39
	16.04
	0.07
	0.01
	0.18
	2.21
	0.48
	0.34
	10.81
	100

	Point 40
	3.39
	50.41
	1.52
	3.77
	10.82
	16.93
	0.06
	ND
	0.35
	6.75
	0.29
	0.38
	5.32
	100

	Point 41
	4.45
	46.05
	1.36
	2.29
	5.01
	8.68
	ND
	ND
	0.15
	2.19
	1.11
	0.03
	28.69
	100

	Point 42
	4.45
	53.26
	1.1
	2.38
	6.56
	15.25
	ND
	0.02
	0.15
	7.82
	5.81
	0.03
	3.17
	100

	Point 43
	3.66
	54.56
	1.42
	5.07
	9.98
	16.2
	0.11
	ND
	0.25
	4.21
	0.15
	ND
	4.38
	100

	Point 44
	4.6
	51.68
	1.88
	2.82
	11.38
	17.14
	0.08
	0.07
	0.3
	5.65
	0.36
	0.23
	3.81
	100

	Point 45
	4.47
	49.88
	2.37
	1.56
	12.4
	19.13
	0.02
	0.03
	0.34
	6.37
	0.23
	0.13
	3.08
	100

	Point 46
	4.59
	47.32
	1.97
	3.92
	10.19
	19.67
	0.15
	0.05
	0.71
	5.17
	0.35
	ND
	5.91
	100

	Point 47
	5.18
	52.25
	1.53
	3.52
	10.96
	16.66
	0.06
	0.02
	0.23
	5.07
	0.39
	0.13
	3.99
	100

	Point 48
	4.21
	53.7
	1.12
	6.98
	8.72
	15.17
	0.06
	ND
	0.17
	2.7
	0.23
	0.13
	6.8
	100

	Point 49
	3.87
	50.87
	2.48
	1.35
	12.62
	19.04
	ND
	0.04
	0.45
	6.09
	0.35
	ND
	2.85
	100

	Point 50
	4.23
	51.73
	3.21
	3.02
	9.57
	19.03
	ND
	0.03
	0.61
	4.16
	0.4
	0.08
	3.93
	100

	Point 51
	4.55
	49.62
	1.67
	1.82
	9.3
	21.5
	0.11
	0.1
	4.46
	2.74
	0.36
	0.12
	3.65
	100

	Point 52
	3.21
	49.24
	2.01
	1.68
	13
	19.51
	0.13
	0
	0.37
	7.15
	0.38
	0.14
	3.18
	100




	Basalt 4 (MC3) French basalt
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	Elemental composition of analysed points Basalt 4

		Points
	C
	O
	Na
	Mg
	Al
	Si
	P
	S
	K
	Ca
	Ti
	Mn
	Fe
	Mass%

	19
	4,75
	40,74
	1,51
	1,56
	3,81
	6,26
	0,19
	ND
	0,44
	2,01
	8,88
	0,43
	29,41
	100

	20
	5,99
	48,63
	1,03
	11,81
	2,42
	13,19
	0,05
	ND
	0,28
	1,92
	0,39
	0,32
	13,97
	100

	21
	6,54
	46,76
	1,12
	1,83
	2,69
	4,99
	0,06
	ND
	0,33
	2,27
	7,51
	0,36
	25,53
	100

	22
	10,24
	38,18
	1,29
	1,5
	2,33
	4,81
	0,11
	0,02
	0,26
	8,86
	0,31
	0,74
	31,36
	100

	23
	12
	48,28
	1,06
	1,38
	1,91
	3,83
	0,08
	ND
	0,31
	6,87
	0,26
	0,5
	23,53
	100

	24
	14,36
	52,61
	0,52
	1,5
	1,17
	2,39
	0,13
	0,04
	0,18
	19,12
	0,15
	0,59
	7,23
	100

	25
	15,34
	52,57
	0,56
	2,55
	0,96
	3,09
	0,38
	0,04
	0,2
	4,76
	0,07
	0,28
	19,18
	100
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