Table S1 – Experimental and calculated results for each physical property. MLR formula was applied to calculate the data.
	
	Weight loss (%)
	Weight loss calc. (%)
	Conductivity (mS/m)
	Conductivity (mS/m) calc.
	pH
	pH calc.
	Comp. strengths (MPa)
	Comp. strengths (MPa) calc.

	VM3-10
	1.76
	3.35
	312.0
	396.1
	9.3
	9.3
	24.77
	24.33

	VM3-15
	5.18
	2.63
	372.0
	330.7
	9.5
	9.1
	37.79
	30.68

	VM3-20
	0.87
	1.91
	245.0
	265.2
	8.6
	8.8
	32.58
	37.04

	VM3-25
	0.91
	0.82
	261.0
	198.0
	8.5
	8.7
	39.59
	42.68

	VM2-10
	5.95
	5.63
	574.1
	564.4
	12.2
	12.4
	14.27
	14.81

	VM2-15
	4.68
	4.63
	574.0
	505.9
	12.2
	12.2
	15.32
	19.61

	VM2-20
	4.15
	4.38
	504.0
	450.7
	12.0
	12.0
	23.30
	25.85

	VM2-25
	3.23
	3.38
	261.1
	392.2
	12.0
	11.8
	38.03
	30.65

	VM2-20LS
	3.94
	3.94
	261.2
	261.2
	11.8
	11.8
	34.21
	34.21

	GM3-10
	1.84
	2.33
	331.0
	359.6
	9.0
	9.1
	16.87
	13.65

	GM3-15
	0.93
	1.39
	337.0
	315.6
	9.1
	9.1
	21.93
	21.84

	GM3-20
	0.87
	0.45
	265.0
	271.7
	9.2
	9.1
	27.65
	30.03

	GM3-25
	0.58
	0.05
	173.0
	159.1
	8.8
	8.9
	40.54
	41.47

	GM2-10
	5.56
	5.21
	598.0
	593.3
	12.0
	12.0
	10.84
	12.64

	GM2-15
	4.38
	3.82
	648.0
	621.7
	12.2
	12.2
	15.09
	16.89

	GM2-20
	2.92
	2.96
	569.0
	581.4
	12.1
	12.2
	25.27
	24.40

	GM2-25
	1.76
	2.64
	454.0
	472.5
	12.1
	12.0
	37.90
	35.16

	GM2-20LS
	2.33
	2.33
	536.0
	536.0
	12.1
	12.1
	32.21
	32.21




