Table S1 – Experimental and calculated results for each physical property. MLR formula was applied to calculate the data.

|  | Weight loss (%) | Weight loss calc. (%) | Conductivity (mS/m) | Conductivity (mS/m) calc. | pH | pH calc. | Comp. strengths (MPa) | Comp. strengths (MPa) calc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM3-10 | 1.76 | 3.35 | 312.0 | 396.1 | 9.3 | 9.3 | 24.77 | 24.33 |
| VM3-15 | 5.18 | 2.63 | 372.0 | 330.7 | 9.5 | 9.1 | 37.79 | 30.68 |
| VM3-20 | 0.87 | 1.91 | 245.0 | 265.2 | 8.6 | 8.8 | 32.58 | 37.04 |
| VM3-25 | 0.91 | 0.82 | 261.0 | 198.0 | 8.5 | 8.7 | 39.59 | 42.68 |
| VM2-10 | 5.95 | 5.63 | 574.1 | 564.4 | 12.2 | 12.4 | 14.27 | 14.81 |
| VM2-15 | 4.68 | 4.63 | 574.0 | 505.9 | 12.2 | 12.2 | 15.32 | 19.61 |
| VM2-20 | 4.15 | 4.38 | 504.0 | 450.7 | 12.0 | 12.0 | 23.30 | 25.85 |
| VM2-25 | 3.23 | 3.38 | 261.1 | 392.2 | 12.0 | 11.8 | 38.03 | 30.65 |
| VM2-20LS | 3.94 | 3.94 | 261.2 | 261.2 | 11.8 | 11.8 | 34.21 | 34.21 |
| GM3-10 | 1.84 | 2.33 | 331.0 | 359.6 | 9.0 | 9.1 | 16.87 | 13.65 |
| GM3-15 | 0.93 | 1.39 | 337.0 | 315.6 | 9.1 | 9.1 | 21.93 | 21.84 |
| GM3-20 | 0.87 | 0.45 | 265.0 | 271.7 | 9.2 | 9.1 | 27.65 | 30.03 |
| GM3-25 | 0.58 | 0.05 | 173.0 | 159.1 | 8.8 | 8.9 | 40.54 | 41.47 |
| GM2-10 | 5.56 | 5.21 | 598.0 | 593.3 | 12.0 | 12.0 | 10.84 | 12.64 |
| GM2-15 | 4.38 | 3.82 | 648.0 | 621.7 | 12.2 | 12.2 | 15.09 | 16.89 |
| GM2-20 | 2.92 | 2.96 | 569.0 | 581.4 | 12.1 | 12.2 | 25.27 | 24.40 |
| GM2-25 | 1.76 | 2.64 | 454.0 | 472.5 | 12.1 | 12.0 | 37.90 | 35.16 |
| GM2-20LS | 2.33 | 2.33 | 536.0 | 536.0 | 12.1 | 12.1 | 32.21 | 32.21 |