Table 1S FTIR significant signals for HAP, Li2O, HAP/Li2O, HAP/GO, and HAP/Li2O/GO nanocomposites.
	Compositions
	Assignment
	Ref.

	HAP
	Li2O
	HAP/Li2O
	HAP/GO
	HAP/Li2O/GO
	
	

	---
	503
	---
	---
	---
	Li-O stretching 
	[50]

	552
	---
	559
	553
	559
	(4) of 
	[51, 52]

	601
	---
	605
	588
	601
	
	

	---
	870
	866
	---
	880
	
	

	---
	1090
	---
	---
	---
	
	

	1034
	---
	1034
	1022
	1041
	(3) of 
	[53]

	1090
	---
	1090
	1093
	1090
	
	

	1417
	---
	---
	1412
	1417
	(3) of 
	[55]

	---
	1440
	1446
	---
	---
	
	

	---
	1502
	---
	---
	---
	
	

	---
	---
	---
	1635
	---
	C=C stretching
	[54]

	3457
	---
	3457
	3468
	3443
	O–H stretching
	[56]
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