Supplementary Table 14C. Two-way ANOVA of the elemental analysis of all groups estimated by EDS.

| Value | Effect | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F value | Significance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zr | Y2O3 contents | 617.41 | 4 | 154.35 | 668.09 | <.001* |
|  | Aging | 7.91 | 2 | 3.96 | 17.12 | <.001* |
|  | Y2O3 contents*Aging | 3.65 | 8 | .46 | 1.98 | .048* |
| O | Y2O3 contents | 35.67 | 4 | 8.92 | 84.29 | <.001* |
|  | Aging | 1.71 | 2 | .85 | 8.07 | <.001* |
|  | Y2O3 contents*Aging | 8.61 | 8 | 1.08 | 10.18 | <.001* |
| Y | Y2O3 contents | 555.16 | 4 | 138.79 | 720.77 | <.001* |
|  | Aging | 5.46 | 2 | 2.73 | 14.17 | <.001* |
|  | Y2O3 contents*Aging | 13.27 | 8 | 1.66 | 8.61 | <.001* |
| Hf | Y2O3 contents | .61 | 4 | .15 | 17.72 | <.001* |
|  | Aging | .21 | 2 | .10 | 12.16 | <.001* |
|  | Y2O3 contents*Aging | .18 | 8 | .02 | 2.64 | .008* |
| Al | Y2O3 contents | .05 | 4 | .01 | 19.13 | <.001* |
|  | Aging | .01 | 2 | .00 | 7.53 | <.001* |
|  | Y2O3 contents*Aging | .01 | 8 | .00 | 3.04 | .003* |