Table SI 1.

| Pre-catalysts | Time/h | Conversion | Selectivity |  |  |  | TOF/ h-1 | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FF | FA | 2-MF | THFA | Other products |  |  |
| MIL-101(Fe)@Pt@MIL-101(Fe) | 24.0 | 94.3 | 97.0 | 0 | 3.0 | 0 | 13.3 | [48] |
| MIL-101(Cr)@Pt@MIL-101(Fe) | 20.0 | 90.6 | 94.3 | 0 | 3.6 | 2.1 | 15.4 | [48] |
| RuUIO-67 | 4.0 | 88.4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | [43] |
| Cu/H-UIO66 | 3.0 | 47.0 | 23.0 | 77.0 | 0 | 0 | 31.3 | [44] |
| MOF(Ni1/2)L1Cl | 24.0 | 81.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | [27] |

FF = furfural, FA = furfuryl alcohol and 2-MF = 2-methyl furan