Table SI 1.
	Pre-catalysts
	Time/h
	Conversion
	Selectivity
	TOF/
h-1
	Ref

	
	
	FF
	FA
	2-MF
	THFA
	Other products
	
	

	MIL-101(Fe)@Pt@MIL-101(Fe)
	24.0
	94.3
	97.0
	0
	3.0
	0
	13.3
	[48]

	MIL-101(Cr)@Pt@MIL-101(Fe)
	20.0
	90.6
	94.3
	0
	3.6
	2.1
	15.4
	[48]

	RuUIO-67
	4.0
	88.4
	100.0
	0
	0
	0
	11.0
	[43]

	Cu/H-UIO66
	3.0
	47.0
	23.0
	77.0
	0
	0
	31.3
	[44]

	MOF(Ni1/2)L1Cl
	24.0
	81.0
	100
	0
	0
	0
	19.0
	[27]


FF = furfural, FA = furfuryl alcohol and 2-MF = 2-methyl furan


