Supplementary Information
	Set-up number
	Temperature [°C]
	Emulsifier content [wt% based on monomer]
	initiator content [wt% based on monomer]
	Comonomer ratio XVAc

	01
	30
	8
	1
	0.9

	02
	40
	8
	1
	0.9

	03
	50
	8
	1
	0.9

	04
	20
	8
	1
	0.9

	05
	20
	8
	0.1
	0.9

	06
	20
	8
	2
	0.9

	07
	20
	5
	1
	0.9

	08
	20
	15
	1
	0.9

	09
	20
	8
	1
	1

	10
	20
	8
	1
	0.8

	11
	20
	8
	0.3
	0.9

	12
	20
	8
	0.5
	0.9

	13
	20
	8
	0.8
	0.9

	14
	5
	8
	1
	0.9

	15
	10
	8
	1
	0.9

	16
	20
	12
	1
	0.9
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Fig. 9
Calculation of the fouling mass for the red point in Fig. 9 with the process conditions :





Calculation of the conversion for the red point in Fig. 10 with the process conditions :
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