## Supplementary Information

| Set-up number | Temperature [°C] | Emulsifier content [wt% based on monomer] | initiator content [wt% based on monomer] | Comonomer ratio XVAc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 30 | 8 | 1 | 0.9 |
| 02 | 40 | 8 | 1 | 0.9 |
| 03 | 50 | 8 | 1 | 0.9 |
| 04 | 20 | 8 | 1 | 0.9 |
| 05 | 20 | 8 | 0.1 | 0.9 |
| 06 | 20 | 8 | 2 | 0.9 |
| 07 | 20 | 5 | 1 | 0.9 |
| 08 | 20 | 15 | 1 | 0.9 |
| 09 | 20 | 8 | 1 | 1 |
| 10 | 20 | 8 | 1 | 0.8 |
| 11 | 20 | 8 | 0.3 | 0.9 |
| 12 | 20 | 8 | 0.5 | 0.9 |
| 13 | 20 | 8 | 0.8 | 0.9 |
| 14 | 5 | 8 | 1 | 0.9 |
| 15 | 10 | 8 | 1 | 0.9 |
| 16 | 20 | 12 | 1 | 0.9 |

Fig. 9

Calculation of the fouling mass for the red point in Fig. 9 with the process conditions 
T=50 °C,wI=1 wt%,wE=8 wt%,xVAc=0.9:

mfouling,t = 120 min,MVT=50 °C,wI=1 wt%,wE=8 wt%,xVAc=0.9= 326mgg∙0.902∙e-173.68.314 T+0.841∙

wI∙1.70∙wE--0.1020.12-1.730.665 – 29.6 mgg + 486.4∙0.9 – 467.2

=290.5 mg/gmixer

Calculation of the conversion for the red point in Fig. 10 with the process conditions 
T=20 °C,wI=1 wt%,wE=8 wt%:

XT=20 °C,wI=1 wt%,wE=8 wt% t=3τ=0.902 ∙ e-173.68.314 T +0.318∙

1 ∙ 1.71∙8-3.730.12-1.370.665=0.636