Raw data for modelling process

Table S1: Data from figure 5.

| Conversion | Fouling mass [mg/gmixer] |
| --- | --- |
| 0.56765 | 124.9 |
| 0.63193 | 187.5 |
| 0.73739 | 223.1 |
| 0.74496 | 185.7 |
| 0.56765 | 161.2 |
| 0.58655 | 178.1 |
| 0.46597 | 120.6 |
| 0.37479 | 96 |
| 1.01092 | 232.1 |
| 0.5958 | 227.7 |
| 0.24454 | 33.4 |
| 0.22647 | 7.6 |
| 0.65798 | 135.1 |
| 0.66933 | 173.5 |
| 0.83025 | 220.5 |
| 0.74664 | 203.2 |
| 0.85 | 275.2 |
| 0.81639 | 302.97 |
| 0.91134 | 309.95 |
| 0.324 | 94 |
| 0.445 | 105.8 |
| 0.495 | 87.8 |
| 0.354 | 113.7 |
| 0.381 | 126 |
| 0.632 | 197.2 |
| 0.737 | 197.7 |

Table S2: Data from figure 6.

| Temperature [°C] | Conversion |
| --- | --- |
| 20 | 0.56765 |
| 20 | 0.63193 |
| 20 | 0.73739 |
| 20 | 0.74496 |
| 20 | 0.56765 |
| 20 | 0.58655 |
| 30 | 0.83025 |
| 30 | 0.74664 |
| 40 | 0.85 |
| 40 | 0.81639 |
| 50 | 0.91134 |
| 50 | 0.92 |
| 5 | 0.35378 |
| 10 | 0.38067 |

Table S3: Data from figure 7.

| Emulsifier content [wt%] | Conversion |
| --- | --- |
| 8 | 0.58403 |
| 8 | 0.63193 |
| 8 | 0.73739 |
| 8 | 0.74496 |
| 8 | 0.56765 |
| 8 | 0.73193 |
| 5 | 0.41134 |
| 5 | 0.37479 |
| 15 | 0.82311 |
| 15 | 1 |
| 12 | 0.86311 |
| 12 | 0.83403 |

Table S4: Data from figure 8.

| Initiator content [wt%] | Conversion |
| --- | --- |
| 1 | 0.56765 |
| 1 | 0.63193 |
| 1 | 0.73739 |
| 1 | 0.74496 |
| 1 | 0.56765 |
| 1 | 0.58655 |
| 0.1 | 0.24454 |
| 0.1 | 0.22647 |
| 2 | 0.65798 |
| 2 | 0.66933 |
| 0.3 | 0.26303 |
| 0.3 | 0.34664 |
| 0.5 | 0.27227 |
| 0.5 | 0.44538 |
| 0.8 | 0.45882 |
| 0.8 | 0.72227 |

Table S5: Data from figure 9.

| Proportion vinyl acetate | Fouling mass [mg/gmixer] |
| --- | --- |
| 0.9 | 124.9 |
| 0.9 | 187.5 |
| 0.9 | 223.1 |
| 0.9 | 185.7 |
| 0.9 | 161.2 |
| 0.9 | 178.1 |
| 1 | 211.7 |
| 1 | 193.9 |
| 0.8 | 103 |
| 0.8 | 108.1 |