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Appendix 1
Table A.1. Percentage of oxides obtained by X-ray fluorescence (XRF)
	Sample
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	SiO2
	35
	21
	19
	15
	16
	18
	16
	17
	21
	31

	CaO
	25
	32
	31
	36
	34
	34
	32
	37
	29
	22

	Al2O3
	7.2
	7.8
	10
	6.3
	3.4
	5.0
	5.1
	4.3
	4.0
	5.9

	MgO
	3.3
	3.7
	2.2
	2.9
	2.2
	2.5
	2.6
	2.2
	2.8
	3.3

	Fe2O3
	2.3
	3.2
	4.2
	1.9
	1.3
	1.7
	1.7
	1.5
	1.6
	1.5

	K2O
	1.9
	1.4
	1.0
	1.1
	1.0
	1.3
	1.3
	1.1
	1.2
	1.7

	SO3
	1.7
	1.6
	1.9
	0.14
	9.5
	2.8
	8.6
	9.3
	17
	0.32

	TiO2
	0.38
	0.41
	0.60
	0.27
	0.18
	0.22
	0.22
	0.22
	0.21
	0.27

	P2O5
	0.26
	0.19
	0.079
	0.36
	0.42
	1.6
	0.83
	0.41
	0.33
	0.36

	Na2O
	0.085
	0.33
	0.068
	0.068
	0.061
	0.093
	0.078
	0.068
	0.059
	0.070

	MnO
	0.036
	0.044
	0.064
	0.034
	0.028
	0.048
	0.036
	0.031
	0.030
	0.033

	Cl
	0.029
	0.60
	0.023
	0.025
	0.051
	0.018
	0.016
	0.018
	0.018
	0.016

	SrO
	0.022
	0.022
	0.012
	0.019
	0.10
	0.075
	0.092
	0.066
	0.17
	0.025

	Rb2O
	0.0070
	0.0090
	0.0090
	0.0050
	0.0060
	0.0060
	0.0060
	0.0050
	0.0060
	0.0080

	CuO
	0.0040
	0.0040
	0.0060
	-
	0.0040
	0.0050
	0.0050
	0.0050
	0.0040
	0.0040

	BaO
	0.019
	-
	-
	0.018
	0.024
	0.021
	0.029
	0.019
	0.021
	0.032

	NiO
	0.0060
	0.0050
	0.0080
	-
	0.0050
	-
	-
	-
	0.0050
	0.0050

	ZrO2
	0.021
	0.013
	0.014
	0.0090
	-
	-
	-
	-
	-
	0.013

	Cr2O3
	0.022
	-
	-
	-
	0.0090
	-
	-
	0.011
	-
	0.014

	Y2O3
	-
	-
	0.0020
	-
	0.0010
	-
	-
	-
	-
	-

	ZnO
	-
	-
	0.011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Co3O4
	-
	-
	0.0080
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	WO3
	0.028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



