Supplementary information

Appendix 1

Table A.1. Percentage of oxides obtained by X-ray fluorescence (XRF)

| Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 35 | 21 | 19 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 21 | 31 |
| CaO | 25 | 32 | 31 | 36 | 34 | 34 | 32 | 37 | 29 | 22 |
| Al2O3 | 7.2 | 7.8 | 10 | 6.3 | 3.4 | 5.0 | 5.1 | 4.3 | 4.0 | 5.9 |
| MgO | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 |
| Fe2O3 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| K2O | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.7 |
| SO3 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 0.14 | 9.5 | 2.8 | 8.6 | 9.3 | 17 | 0.32 |
| TiO2 | 0.38 | 0.41 | 0.60 | 0.27 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.27 |
| P2O5 | 0.26 | 0.19 | 0.079 | 0.36 | 0.42 | 1.6 | 0.83 | 0.41 | 0.33 | 0.36 |
| Na2O | 0.085 | 0.33 | 0.068 | 0.068 | 0.061 | 0.093 | 0.078 | 0.068 | 0.059 | 0.070 |
| MnO | 0.036 | 0.044 | 0.064 | 0.034 | 0.028 | 0.048 | 0.036 | 0.031 | 0.030 | 0.033 |
| Cl | 0.029 | 0.60 | 0.023 | 0.025 | 0.051 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.016 |
| SrO | 0.022 | 0.022 | 0.012 | 0.019 | 0.10 | 0.075 | 0.092 | 0.066 | 0.17 | 0.025 |
| Rb2O | 0.0070 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 |
| CuO | 0.0040 | 0.0040 | 0.0060 | - | 0.0040 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0040 |
| BaO | 0.019 | - | - | 0.018 | 0.024 | 0.021 | 0.029 | 0.019 | 0.021 | 0.032 |
| NiO | 0.0060 | 0.0050 | 0.0080 | - | 0.0050 | - | - | - | 0.0050 | 0.0050 |
| ZrO2 | 0.021 | 0.013 | 0.014 | 0.0090 | - | - | - | - | - | 0.013 |
| Cr2O3 | 0.022 | - | - | - | 0.0090 | - | - | 0.011 | - | 0.014 |
| Y2O3 | - | - | 0.0020 | - | 0.0010 | - | - | - | - | - |
| ZnO | - | - | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - |
| Co3O4 | - | - | 0.0080 | - | - | - | - | - | - | - |
| WO3 | 0.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |