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Fig. S1 DSC curves for binary system TPA+CI
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[bookmark: _GoBack]Fig. S2 DSC curves for binary system TPA+AkaII

Table S1 Apparent activation energy (aEa) and logarithm of pre-exponential factor (logA) for different conversion degree for G(TPA+AkaII)1 decomposition reaction
	Conversion degree
	aEa/kJ mol-1
	log(A/s-1)

	0.05
	162.70 ± 8.53
	15.0

	0.10
	161.17 ± 4.56
	15.0

	0.15
	163.57 ± 3.38
	15.3

	0.20
	166.46 ± 2.86
	15.7

	0.25
	169.44 ± 2.71
	16.1

	0.30
	172.53 ± 2.82
	16.5

	0.35
	175.74 ± 2.99
	16.9

	0.40
	179.15 ± 3.19
	17.3

	0.45
	182.57 ± 3.50
	17.7

	0.50
	185.83 ± 4.03
	18.1

	0.55
	188.79 ± 4.79
	18.4

	0.60
	191.29 ± 5.91
	18.7

	0.65
	193.19 ± 7.50
	18.9

	0.70
	194.26 ± 9.66
	19.0

	0.75
	194.20 ± 12.51
	19.0

	0.80
	192.19 ± 15.99
	18.7

	0.85
	187.05 ± 19.42
	18.1

	0.90
	178.48 ± 21.19
	17.1

	0.95
	167.57 ± 19.59
	15.8





Table S2 Apparent activation energy (aEa) and logarithm of pre-exponential factor (logA) for different conversion degree for G(TPA+CI)1 decomposition reaction
	Conversion degree
	aEa/kJ mol-1
	log(A/s-1)

	0.05
	159.82 ± 5.53
	14.7

	0.10
	157.48 ± 2.59
	14.6

	0.15
	160.67 ± 1.81
	15.0

	0.20
	163.87 ± 1.47
	15.4

	0.25
	167.04 ± 1.25
	15.8

	0.30
	170.26 ± 1.16
	16.2

	0.35
	173.73 ± 1.09
	16.7

	0.40
	177.20 ± 1.11
	17.1

	0.45
	180.64 ± 1.23
	17.5

	0.50
	184.11 ± 1.42
	17.9

	0.55
	187.57 ± 1.67
	18.3

	0.60
	191.11 ± 1.93
	18.7

	0.65
	194.76 ± 2.27
	19.1

	0.70
	198.69 ± 2.67
	19.5

	0.75
	203.11 ± 3.19
	20.0

	0.80
	207.89 ± 3.87
	20.5

	0.85
	211.19 ± 4.89
	20.8

	0.90
	208.22 ± 6.25
	20.4

	0.95
	193.56 ± 6.95
	18.6
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