Supp. Table 4.  DSC parameters of various PEO ground zonisamide matrix tablets at different storage times (0, 2, 4, and 8 weeks).

| PEO Grade | Time (week) | Enthalpy (J/g) | Onset (°C) | Peak (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | Fresh | -170.0±1.0 | 64.3±1.0(±1) | 71.0±1.0 |
|  | 2 - weeks | -169.2±0.50(±0.5) | 54.0±1.0(±1) | 70.5(±0.5)±0.5 |
|  | 4 - weeks | -168.5±0.3(±0.25) | 56.0±2.0 | 70.1(±0.6)±0.6 |
|  | 8 - weeks | -169.7±0.6168.0(±0.6) | 57.3±1.0 | 70.8.8(±1)±1.0 |
| 750 | Fresh | -136.0±1.0 | 61.8(±2)±2.0 | 68.0±0.1 |
|  | 2 - weeks | -134.0(±0.3)±0.3 | 60.0(±0.5)±0.5 | 67.6±1.0 |
|  | 4 - weeks | -132.5(±1)±1.0 | 59.6±1.0 | 67.3(±0.4)±0.4 |
|  | 8 - weeks | -131.7±(0.2)±0.2 | 58.0±0.5(±0.5) | 66.8.8(±0.3)±0.3 |