
Supp. Table 4.  DSC parameters of various PEO ground zonisamide matrix tablets at different storage times (0, 2, 4, and 8 weeks).
	PEO Grade
	Time (week)
	Enthalpy  (J/g)
	Onset  (°C)
	Peak  (°C)

	

303
	Fresh
	-170.0±1.0
	64.3±1.0
	71.0±1.0

	
	2 - weeks
	-169.2±0.50
	54.0±1.0
	70.5±0.5

	
	4 - weeks
	-168.5±0.3
	56.0±2.0
	70.1±0.6

	
	8 - weeks
	-169.7±0.6
	57.3±1.0
	70.8±1.0

	
750
	Fresh
	-136.0±1.0
	61.8±2.0
	68.0±0.1

	
	2 - weeks
	-134.0±0.3
	60.0±0.5
	67.6±1.0

	
	4 - weeks
	-132.5±1.0
	59.6±1.0
	67.3±0.4

	
	8 - weeks
	-131.7±0.2
	58.0±0.5
	66.8±0.3



