Supplementary material 4

Molar ratios of Ca/P for CaP@MSi as a function of the time of immersion in SBF solution

| Time [days] | 10CaP@MSi | 20CaP@MSi | 30CaP@MSi | Commercial Hap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.05 | 1.12 | 1.23 | 1.67 |
| 7 | 1.35 | 1.48 | 1.67 | 1.67 |
| 14 | 1.43 | 1.50 | 1.67 | 1.67 |
| 21 | 1.53 | 1.62 | 1.67 | 1.67 |
| 28 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.67 |