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	Time
[days]
	10CaP@MSi
	20CaP@MSi
	30CaP@MSi
	Commercial  Hap

	0
	1.05
	1.12
	1.23
	1.67

	7
	1.35
	1.48
	1.67
	1.67

	14
	1.43
	1.50
	1.67
	1.67

	21
	1.53
	1.62
	1.67
	1.67

	28
	1.60
	1.65
	1.70
	1.67



