Supplementary Information (SI)

Table 1S: Characterization of f_WS (wheat straw) and f_P (poplar wood) feedstocks through TGA, CHN, ICP-MS analysis

|  |  | f_WS | f_P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | U.M. | Value | Value | Method |
| Particle size | mm | < 0.25 | < 0.25 |  |
| Moisture | % w/w d.b. | 7.6 | 45.4 | UNI EN ISO 18134-2 |
| Ash | % w/w d.b. | 8.9 | 1.9 | UNI EN ISO 18122 |
| Volatile matter | % w/w d.b. | 73.3 | 79.7 | UNI EN ISO 18123 |
| C | % w/w d.b. | 44.8 | 48.9 | EN ISO 16948 |
| H | % w/w d.b. | 6.1 | 5.9 | EN ISO 16948 |
| N | % w/w d.b. | 0.3 | 0.1 | EN ISO 16948 |
| O | % w/w d.b. | 39.7 | 43.2 | Calculated |
| Al | mg kg-1 d.b. | 381 | 12 | UNI EN ISO 16967 UNI EN ISO 16968 |
| B | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Ba | mg kg-1 d.b. | 25 | 6 |  |
| Ca | mg kg-1 d.b. | 2967 | 3736 |  |
| Cd | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Co | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Cr | mg kg-1 d.b. | 3 | BDL |  |
| Cu | mg kg-1 d.b. | 0.4 | BDL |  |
| Fe | mg kg-1 d.b. | 265 | 15 |  |
| K | mg kg-1 d.b. | 7270 | 3314 |  |
| Li | mg kg-1 d.b. | BDL | 0.2 |  |
| Mg | mg kg-1 d.b. | 1512 | 447 |  |
| Mn | mg kg-1 d.b. | 31 | 2 |  |
| Mo | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Na | mg kg-1 d.b. | 198 | 70 |  |
| Ni | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| P | mg kg-1 d.b. | 687 | BDL |  |
| Pb | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Si | mg kg-1 d.b. | 30790 | NA |  |
| Ti | mg kg-1 d.b. | 6 | BDL |  |
| V | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Zn | mg kg-1 d.b. | 10 | 24 |  |

Table 2S: ICP analysis of WS, P and Pc biochars

| Metals | U.M. | WS | P | Pc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg kg-1 d.b. | 755 | 171 | 28 | UNI EN ISO 16967 UNI EN ISO 16968 |
| B | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL | BDL |  |
| Ba | mg kg-1 d.b. | 96 | 42 | 5 |  |
| Ca | mg kg-1 d.b. | 11182 | 25816 | 9772 |  |
| Cd | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL | 21 |  |
| Co | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL | BDL |  |
| Cr | mg kg-1 d.b. | 17 | BDL | 23 |  |
| Cu | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL | BDL |  |
| Fe | mg kg-1 d.b. | 1075 | 198 | 199 |  |
| K | mg kg-1 d.b. | 32324 | 11971 | 5032 |  |
| Li | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL | BDL |  |
| Mg | mg kg-1 d.b. | 1861 | 1769 | 839 |  |
| Mn | mg kg-1 d.b. | 190 | 15 | 13 |  |
| Mo | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL | BDL |  |
| Na | mg kg-1 d.b. | 92 | BDL | 194 |  |
| Ni | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL | BDL |  |
| P | mg kg-1 d.b. | 977 | BDL | BDL |  |
| Pb | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL | BDL |  |
| Si | mg kg-1 d.b. | NA | NA | NA |  |
| Ti | mg kg-1 d.b. | 27 | 11 | BDL |  |
| V | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL | BDL |  |
| Zn | mg kg-1 d.b. | 50 | 140 | 16 |  |

Table 3S: ICP analysis of oxidized biochars

| Metals | U.M. | WS_Ox | P_Ox |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg kg-1 d.b. | 472 | 89 | UNI EN ISO 16967 UNI EN ISO 16968 |
| B | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Ba | mg kg-1 d.b. | 68 | 15 |  |
| Ca | mg kg-1 d.b. | 1734 | 1505 |  |
| Cd | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Co | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Cr | mg kg-1 d.b. | 14 | BDL |  |
| Cu | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Fe | mg kg-1 d.b. | 680 | 62 |  |
| K | mg kg-1 d.b. | 436 | 450 |  |
| Li | mg kg-1 d.b. | 0.3 | BDL |  |
| Mg | mg kg-1 d.b. | 595 | 493 |  |
| Mn | mg kg-1 d.b. | 41 | BDL |  |
| Mo | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Na | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Ni | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| P | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Pb | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Si | mg kg-1 d.b. | NA | NA |  |
| Ti | mg kg-1 d.b. | 42 | 21 |  |
| V | mg kg-1 d.b. | BDL | BDL |  |
| Zn | mg kg-1 d.b. | BDL | 21 |  |