|  | Poisson’s ratio Correction Factor (Cν) |  |  |  |  |  |  |  | Young’s modulus Correction Factor (CE) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centre |  |  |  | Boundary |  |  |  |  |  |  |  |
| Measured ν Aspect ratio | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 0.33 | 2.63 | 1.76 | 1.39 | 1.18 | 3.27 | 2.18 | 1.72 | 1.46 | 0.93 | 0.84 | 0.71 | 0.52 |
| 0.5 | 1.81 | 1.39 | 1.15 | 1.01 | 2.55 | 1.85 | 1.52 | 1.31 | 0.94 | 0.87 | 0.77 | 0.65 |
| 1 | 1.04 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 1.56 | 1.39 | 1.26 | 1.17 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.86 |
| 2 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 1.13 | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| 3 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |

Table 5