Table S1. ANOVA table for the MB degradation using CQDs

| Source | DF | Adj SS | Adj MS | F-Value | P-Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 9 | 217.29 | 24.14 | 430.10 | 0.00 |
| Linear | 3 | 187.05 | 62.35 | 1112.10 | 0.00 |
| pH | 1 | 153.13 | 153.13 | 2733.30 | 0.00 |
| CA | 1 | 8.08 | 8.08 | 144.23 | 0.00 |
| HPC | 1 | 25.85 | 25.85 | 461.38 | 0.00 |
| Square | 3 | 18.57 | 6.19 | 110.50 | 0.00 |
| pH*pH | 1 | 9.79 | 9.79 | 174.77 | 0.00 |
| CA*CA | 1 | 0.86 | 0.86 | 15.28 | 0.00 |
| HPC*HPC | 1 | 5.17 | 5.17 | 92.19 | 0.00 |
| 2-Way Interaction | 3 | 11.66 | 3.89 | 69.40 | 0.00 |
| pH*CA | 1 | 1.11 | 1.11 | 19.87 | 0.00 |
| pH*HPC | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 0.56 |
| CA*HPC | 1 | 10.53 | 10.53 | 187.96 | 0.00 |
| Error | 8 | 0.45 | 0.06 |  |  |
| Lack-of-Fit | 3 | 0.35 | 0.12 | 5.75 | 0.05 |
| Pure Error | 5 | 0.10 | 0.02 |  |  |
| Total | 17 | 217.74 |  |  |  |

Table S2. ANOVA table for the MB degradation using CdS CQDs

| Source | DF | Adj SS | Adj MS | F-Value | P-Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 9 | 220.30 | 24.48 | 361.17 | 0.00 |
| Linear | 3 | 182.13 | 60.71 | 895.77 | 0.00 |
| pH | 1 | 128.16 | 128.16 | 1891.02 | 0.00 |
| CA | 1 | 9.51 | 9.51 | 140.24 | 0.00 |
| HPC | 1 | 44.46 | 44.46 | 656.05 | 0.00 |
| Square | 3 | 21.60 | 7.20 | 106.24 | 0.00 |
| pH*pH | 1 | 8.98 | 8.98 | 132.51 | 0.00 |
| CA*CA | 1 | 2.93 | 2.93 | 43.25 | 0.00 |
| HPC*HPC | 1 | 5.97 | 5.97 | 88.08 | 0.00 |
| 2-Way Interaction | 3 | 16.57 | 5.52 | 81.51 | 0.00 |
| pH*CA | 1 | 5.18 | 5.18 | 76.37 | 0.00 |
| pH*HPC | 1 | 0.93 | 0.93 | 13.74 | 0.01 |
| CA*HPC | 1 | 10.47 | 10.47 | 154.42 | 0.00 |
| Error | 8 | 0.54 | 0.07 |  |  |
| Lack-of-Fit | 3 | 0.35 | 0.12 | 3.11 | 0.13 |
| Pure Error | 5 | 0.19 | 0.04 |  |  |
| Total | 17 | 220.84 |  |  |  |

Table S3. ANOVA table for the MB degradation using Mn-doped CdS CQDs

| Source | DF | Adj SS | Adj MS | F-Value | P-Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 9 | 249.74 | 27.75 | 373.02 | 0.00 |
| Linear | 3 | 184.88 | 61.63 | 828.45 | 0.00 |
| pH | 1 | 136.79 | 136.79 | 1838.80 | 0.00 |
| CA | 1 | 6.46 | 6.46 | 86.87 | 0.00 |
| HPC | 1 | 41.63 | 41.63 | 559.67 | 0.00 |
| Square | 3 | 43.13 | 14.38 | 193.27 | 0.00 |
| pH*pH | 1 | 16.73 | 16.73 | 224.87 | 0.00 |
| CA*CA | 1 | 6.61 | 6.61 | 88.81 | 0.00 |
| HPC*HPC | 1 | 12.25 | 12.25 | 164.66 | 0.00 |
| 2-Way Interaction | 3 | 21.73 | 7.24 | 97.36 | 0.00 |
| pH*CA | 1 | 3.31 | 3.31 | 44.53 | 0.00 |
| pH*HPC | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.71 | 0.42 |
| CA*HPC | 1 | 18.36 | 18.36 | 246.83 | 0.00 |
| Error | 8 | 0.60 | 0.07 |  |  |
| Lack-of-Fit | 3 | 0.47 | 0.16 | 5.96 | 0.05 |
| Pure Error | 5 | 0.13 | 0.03 |  |  |
| Total | 17 | 250.33 |  |  |  |

Table S4. ANOVA table for the RB5 degradation using CQDs

| Source | DF | Adj SS | Adj MS | F-Value | P-Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 9 | 122.14 | 13.57 | 168.47 | 0.00 |
| Linear | 3 | 80.19 | 26.73 | 331.84 | 0.00 |
| pH | 1 | 79.13 | 79.13 | 982.31 | 0.00 |
| CA | 1 | 0.59 | 0.59 | 7.31 | 0.03 |
| HPC | 1 | 0.48 | 0.48 | 5.90 | 0.04 |
| Square | 3 | 2.41 | 0.80 | 9.98 | 0.00 |
| pH*pH | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.78 |
| CA*CA | 1 | 0.30 | 0.30 | 3.77 | 0.09 |
| HPC*HPC | 1 | 2.21 | 2.21 | 27.40 | 0.00 |
| 2-Way Interaction | 3 | 39.54 | 13.18 | 163.60 | 0.00 |
| pH*CA | 1 | 25.20 | 25.20 | 312.84 | 0.00 |
| pH*HPC | 1 | 0.16 | 0.16 | 1.99 | 0.20 |
| CA*HPC | 1 | 14.18 | 14.18 | 175.97 | 0.00 |
| Error | 8 | 0.64 | 0.08 |  |  |
| Lack-of-Fit | 3 | 0.45 | 0.15 | 3.79 | 0.09 |
| Pure Error | 5 | 0.20 | 0.04 |  |  |
| Total | 17 | 122.79 |  |  |  |

Table S5. ANOVA table for the RB5 degradation using CdS CQDs

| Source | DF | Adj SS | Adj MS | F-Value | P-Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 9 | 126.78 | 14.09 | 299.44 | 0.00 |
| Linear | 3 | 85.09 | 28.36 | 602.96 | 0.00 |
| pH | 1 | 80.26 | 80.26 | 1706.24 | 0.00 |
| CA | 1 | 4.71 | 4.71 | 100.18 | 0.00 |
| HPC | 1 | 0.12 | 0.12 | 2.45 | 0.16 |
| Square | 3 | 7.35 | 2.45 | 52.10 | 0.00 |
| pH*pH | 1 | 3.19 | 3.19 | 67.88 | 0.00 |
| CA*CA | 1 | 3.19 | 3.19 | 67.88 | 0.00 |
| HPC*HPC | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.94 | 0.36 |
| 2-Way Interaction | 3 | 34.33 | 11.44 | 243.27 | 0.00 |
| pH*CA | 1 | 5.59 | 5.59 | 118.90 | 0.00 |
| pH*HPC | 1 | 0.28 | 0.28 | 5.86 | 0.04 |
| CA*HPC | 1 | 28.46 | 28.46 | 605.04 | 0.00 |
| Error | 8 | 0.38 | 0.05 |  |  |
| Lack-of-Fit | 3 | 0.18 | 0.06 | 1.58 | 0.31 |
| Pure Error | 5 | 0.19 | 0.04 |  |  |
| Total | 17 | 127.15 |  |  |  |

Table S6. ANOVA table for the RB5 degradation using Mn-doped CdS CQDs

| Source | DF | Adj SS | Adj MS | F-Value | P-Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 9 | 126.42 | 14.05 | 88.89 | 0.00 |
| Linear | 3 | 61.19 | 20.40 | 129.08 | 0.00 |
| pH | 1 | 59.79 | 59.79 | 378.37 | 0.00 |
| CA | 1 | 1.29 | 1.29 | 8.15 | 0.02 |
| HPC | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.73 | 0.42 |
| Square | 3 | 12.48 | 4.16 | 26.32 | 0.00 |
| pH*pH | 1 | 7.60 | 7.60 | 48.09 | 0.00 |
| CA*CA | 1 | 1.37 | 1.37 | 8.65 | 0.02 |
| HPC*HPC | 1 | 1.64 | 1.64 | 10.35 | 0.01 |
| 2-Way Interaction | 3 | 52.75 | 17.58 | 111.28 | 0.00 |
| pH*CA | 1 | 20.48 | 20.48 | 129.58 | 0.00 |
| pH*HPC | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.79 |
| CA*HPC | 1 | 32.26 | 32.26 | 204.17 | 0.00 |
| Error | 8 | 1.26 | 0.16 |  |  |
| Lack-of-Fit | 3 | 0.36 | 0.12 | 0.67 | 0.60 |
| Pure Error | 5 | 0.90 | 0.18 |  |  |
| Total | 17 | 127.68 |  |  |  |