Table S1 Experimental results of abrasive wear test
	[bookmark: _GoBack]Reinforcement (wt%)
	Load (N)
	Grit Size (µm)
	Distance (m)
	Wear Rate x 10-11 (m3/m)
	Temperature (oC)
	COF

	5
	10
	29
	250
	2.75 ± 0.067
	49
	0.264 ± 0.01

	10
	5
	63
	375
	0.15 ± 0.016
	31
	0.113 ± 0.02

	0
	5
	18
	375
	1.79 ± 0.068
	39
	0.086 ± 0.02

	0
	5
	63
	375
	5.88 ± 0.037
	48.02
	0.246 ± 0.1

	5
	5
	29
	250
	2.48 ± 0.089
	37
	0.172 ± 0.05

	5
	10
	18
	250
	2.48 ± 0.086
	48
	0.249 ± 0.06

	0
	5
	63
	125
	7.23 ± 0.092
	54
	0.22 ± 0.03

	5
	10
	29
	250
	2.74 ± 0.064
	50
	0.267 ± 0.03

	0
	15
	18
	125
	18.33 ± 0.096
	47.75
	0.342 ± 0.05

	10
	15
	18
	375
	1.59 ± 0.055
	34
	0.274 ± 0.01

	5
	15
	63
	250
	5.72 ± 0.064
	49
	0.261 ± 0.08

	10
	15
	29
	125
	2.81 ± 0.052
	51
	0.206 ± 0.07

	0
	5
	18
	375
	5.3 ± 0.087
	37.31
	0.158 ± 0.11

	0
	5
	18
	125
	7.39 ± 0.091
	36.84
	0.174 ± 0.05

	10
	15
	18
	125
	2.77 ± 0.073
	48
	0.19 ± 0.051

	5
	10
	63
	250
	7.93 ± 0.049
	47
	0.232 ± 0.01

	5
	15
	63
	125
	12.22 ± 0.018
	66
	0.221 ± 0.02

	0
	5
	63
	125
	7.25 ± 0.056
	55
	0.221 ± 0.04

	10
	15
	63
	375
	1.19 ± 0.051
	38
	0.219 ± 0.01

	10
	5
	18
	375
	0.14 ± 0.052
	27
	0.026 ± 0.07

	0
	15
	18
	375
	12.07 ± 0.079
	101
	0.371 ± 0.03

	0
	10
	29
	250
	20.46 ± 0.099
	69
	0.329 ± 0.02

	5
	10
	29
	250
	2.72 ± 0.071
	48
	0.253 ± 0.01

	10
	15
	63
	250
	1.92 ± 0.046
	40
	0.231 ± 0.01

	5
	15
	18
	125
	7.24 ± 0.068
	91
	0.361 ± 0.06

	5
	15
	29
	125
	8.71 ± 0.074
	53
	0.232 ± 0.06

	5
	10
	29
	250
	2.71 ± 0.078
	50
	0.267 ± 0.01

	5
	10
	29
	375
	1.72 ± 0.037
	48
	0.243 ± 0.02

	10
	5
	18
	375
	0.36 ± 0.046
	29
	0.089 ± 0.01

	0
	15
	18
	375
	14.9 ± 0.074
	49.68
	0.34 ± 0.093

	10
	15
	18
	375
	0.83 ± 0.034
	47
	0.225 ± 0.01

	0
	15
	29
	125
	25.03 ± 0.069
	79
	0.347 ± 0.05

	10
	5
	63
	375
	1.1 ± 0.055
	30
	0.05 ± 0.087

	0
	15
	63
	125
	39.24 ± 0.093
	95
	0.36 ± 0.034

	0
	15
	63
	375
	28.17 ± 0.094
	43
	0.408 ± 0.09

	10
	15
	18
	125
	1.54 ± 0.073
	33
	0.243 ± 0.07

	0
	5
	63
	375
	5.88 ± 0.053
	48.02
	0.246 ± 0.09

	5
	10
	29
	250
	2.73 ± 0.059
	50
	0.258 ± 0.01

	5
	10
	29
	250
	2.71 ± 0.054
	51
	0.268 ± 0.02

	10
	10
	29
	250
	2.56 ± 0.075
	45
	0.211 ± 0.04

	0
	15
	63
	250
	33.16 ± 0.097
	97
	0.272 ± 0.03

	10
	5
	18
	125
	0.31 ± 0.034
	27
	0.038 ± 0.01

	5
	10
	29
	250
	2.72 ± 0.037
	50
	0.259 ± 0.06

	10
	5
	18
	125
	0.62 ± 0.031
	29
	0.069 ± 0.01

	10
	15
	63
	125
	3.46 ± 0.084
	48
	0.25 ± 0.093

	10
	5
	63
	125
	1.14 ± 0.014
	30
	0.06 ± 0.059

	5
	15
	63
	375
	5.2 ± 0.034
	37
	0.157 ± 0.02

	0
	15
	63
	375
	29.25 ± 0.097
	102
	0.197 ± 0.02

	0
	5
	18
	125
	2.64 ± 0.081
	38
	0.104 ± 0.01

	10
	5
	63
	125
	1.16 ± 0.044
	30
	0.07 ± 0.087



