Table S1 Experimental results of abrasive wear test

| Reinforcement (wt%) | Load (N) | Grit Size (µm) | Distance (m) | Wear Rate x 10-11 (m3/m) | Temperature (oC) | COF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 29 | 250 | 2.75 ± 0.067 | 49 | 0.264 ± 0.01 |
| 10 | 5 | 63 | 375 | 0.15 ± 0.016 | 31 | 0.113 ± 0.02 |
| 0 | 5 | 18 | 375 | 1.79 ± 0.068 | 39 | 0.086 ± 0.02 |
| 0 | 5 | 63 | 375 | 5.88 ± 0.037 | 48.02 | 0.246 ± 0.1 |
| 5 | 5 | 29 | 250 | 2.48 ± 0.089 | 37 | 0.172 ± 0.05 |
| 5 | 10 | 18 | 250 | 2.48 ± 0.086 | 48 | 0.249 ± 0.06 |
| 0 | 5 | 63 | 125 | 7.23 ± 0.092 | 54 | 0.22 ± 0.03 |
| 5 | 10 | 29 | 250 | 2.74 ± 0.064 | 50 | 0.267 ± 0.03 |
| 0 | 15 | 18 | 125 | 18.33 ± 0.096 | 47.75 | 0.342 ± 0.05 |
| 10 | 15 | 18 | 375 | 1.59 ± 0.055 | 34 | 0.274 ± 0.01 |
| 5 | 15 | 63 | 250 | 5.72 ± 0.064 | 49 | 0.261 ± 0.08 |
| 10 | 15 | 29 | 125 | 2.81 ± 0.052 | 51 | 0.206 ± 0.07 |
| 0 | 5 | 18 | 375 | 5.3 ± 0.087 | 37.31 | 0.158 ± 0.11 |
| 0 | 5 | 18 | 125 | 7.39 ± 0.091 | 36.84 | 0.174 ± 0.05 |
| 10 | 15 | 18 | 125 | 2.77 ± 0.073 | 48 | 0.19 ± 0.051 |
| 5 | 10 | 63 | 250 | 7.93 ± 0.049 | 47 | 0.232 ± 0.01 |
| 5 | 15 | 63 | 125 | 12.22 ± 0.018 | 66 | 0.221 ± 0.02 |
| 0 | 5 | 63 | 125 | 7.25 ± 0.056 | 55 | 0.221 ± 0.04 |
| 10 | 15 | 63 | 375 | 1.19 ± 0.051 | 38 | 0.219 ± 0.01 |
| 10 | 5 | 18 | 375 | 0.14 ± 0.052 | 27 | 0.026 ± 0.07 |
| 0 | 15 | 18 | 375 | 12.07 ± 0.079 | 101 | 0.371 ± 0.03 |
| 0 | 10 | 29 | 250 | 20.46 ± 0.099 | 69 | 0.329 ± 0.02 |
| 5 | 10 | 29 | 250 | 2.72 ± 0.071 | 48 | 0.253 ± 0.01 |
| 10 | 15 | 63 | 250 | 1.92 ± 0.046 | 40 | 0.231 ± 0.01 |
| 5 | 15 | 18 | 125 | 7.24 ± 0.068 | 91 | 0.361 ± 0.06 |
| 5 | 15 | 29 | 125 | 8.71 ± 0.074 | 53 | 0.232 ± 0.06 |
| 5 | 10 | 29 | 250 | 2.71 ± 0.078 | 50 | 0.267 ± 0.01 |
| 5 | 10 | 29 | 375 | 1.72 ± 0.037 | 48 | 0.243 ± 0.02 |
| 10 | 5 | 18 | 375 | 0.36 ± 0.046 | 29 | 0.089 ± 0.01 |
| 0 | 15 | 18 | 375 | 14.9 ± 0.074 | 49.68 | 0.34 ± 0.093 |
| 10 | 15 | 18 | 375 | 0.83 ± 0.034 | 47 | 0.225 ± 0.01 |
| 0 | 15 | 29 | 125 | 25.03 ± 0.069 | 79 | 0.347 ± 0.05 |
| 10 | 5 | 63 | 375 | 1.1 ± 0.055 | 30 | 0.05 ± 0.087 |
| 0 | 15 | 63 | 125 | 39.24 ± 0.093 | 95 | 0.36 ± 0.034 |
| 0 | 15 | 63 | 375 | 28.17 ± 0.094 | 43 | 0.408 ± 0.09 |
| 10 | 15 | 18 | 125 | 1.54 ± 0.073 | 33 | 0.243 ± 0.07 |
| 0 | 5 | 63 | 375 | 5.88 ± 0.053 | 48.02 | 0.246 ± 0.09 |
| 5 | 10 | 29 | 250 | 2.73 ± 0.059 | 50 | 0.258 ± 0.01 |
| 5 | 10 | 29 | 250 | 2.71 ± 0.054 | 51 | 0.268 ± 0.02 |
| 10 | 10 | 29 | 250 | 2.56 ± 0.075 | 45 | 0.211 ± 0.04 |
| 0 | 15 | 63 | 250 | 33.16 ± 0.097 | 97 | 0.272 ± 0.03 |
| 10 | 5 | 18 | 125 | 0.31 ± 0.034 | 27 | 0.038 ± 0.01 |
| 5 | 10 | 29 | 250 | 2.72 ± 0.037 | 50 | 0.259 ± 0.06 |
| 10 | 5 | 18 | 125 | 0.62 ± 0.031 | 29 | 0.069 ± 0.01 |
| 10 | 15 | 63 | 125 | 3.46 ± 0.084 | 48 | 0.25 ± 0.093 |
| 10 | 5 | 63 | 125 | 1.14 ± 0.014 | 30 | 0.06 ± 0.059 |
| 5 | 15 | 63 | 375 | 5.2 ± 0.034 | 37 | 0.157 ± 0.02 |
| 0 | 15 | 63 | 375 | 29.25 ± 0.097 | 102 | 0.197 ± 0.02 |
| 0 | 5 | 18 | 125 | 2.64 ± 0.081 | 38 | 0.104 ± 0.01 |
| 10 | 5 | 63 | 125 | 1.16 ± 0.044 | 30 | 0.07 ± 0.087 |