Table S1: Design matrix
	Exp No
	Exp Name
	Temperature
	Time
	KEX concentration
	Sulfate concentration
	Normalized concentration

	1
	N1
	4
	1
	10
	0
	0.8816

	2
	N2
	25
	1
	10
	0
	0.8488

	3
	N3
	4
	7
	10
	0
	0.7687

	4
	N4
	25
	7
	10
	0
	0.5258

	5
	N5
	4
	1
	50
	0
	0.891

	6
	N6
	25
	1
	50
	0
	0.8937

	7
	N7
	4
	7
	50
	0
	0.8703

	8
	N8
	25
	7
	50
	0
	0.6097

	9
	N9
	4
	1
	10
	800
	0.9068

	10
	N10
	25
	1
	10
	800
	0.8288

	11
	N11
	4
	7
	10
	800
	0.7593

	12
	N12
	25
	7
	10
	800
	0.5573

	13
	N13
	4
	1
	50
	800
	0.9447

	14
	N14
	25
	1
	50
	800
	0.8936

	15
	N15
	4
	7
	50
	800
	0.9025

	16
	N16
	25
	7
	50
	800
	0.5912

	17
	N17
	14.5
	4
	30
	400
	0.8085

	18
	N18
	14.5
	4
	30
	400
	0.7813

	19
	N19
	14.5
	4
	30
	400
	0.7996



