Table S1: Design matrix

| Exp No | Exp Name | Temperature | Time | KEX concentration | Sulfate concentration | Normalized concentration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0.8816 |
| 2 | N2 | 25 | 1 | 10 | 0 | 0.8488 |
| 3 | N3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0.7687 |
| 4 | N4 | 25 | 7 | 10 | 0 | 0.5258 |
| 5 | N5 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0.891 |
| 6 | N6 | 25 | 1 | 50 | 0 | 0.8937 |
| 7 | N7 | 4 | 7 | 50 | 0 | 0.8703 |
| 8 | N8 | 25 | 7 | 50 | 0 | 0.6097 |
| 9 | N9 | 4 | 1 | 10 | 800 | 0.9068 |
| 10 | N10 | 25 | 1 | 10 | 800 | 0.8288 |
| 11 | N11 | 4 | 7 | 10 | 800 | 0.7593 |
| 12 | N12 | 25 | 7 | 10 | 800 | 0.5573 |
| 13 | N13 | 4 | 1 | 50 | 800 | 0.9447 |
| 14 | N14 | 25 | 1 | 50 | 800 | 0.8936 |
| 15 | N15 | 4 | 7 | 50 | 800 | 0.9025 |
| 16 | N16 | 25 | 7 | 50 | 800 | 0.5912 |
| 17 | N17 | 14.5 | 4 | 30 | 400 | 0.8085 |
| 18 | N18 | 14.5 | 4 | 30 | 400 | 0.7813 |
| 19 | N19 | 14.5 | 4 | 30 | 400 | 0.7996 |