Table S1 - Overview of reactor and pyrolysis conditions of tested biochars

| Biochar code | Reactor | Pyrolysis conditions |
| --- | --- | --- |
| B1_650_oak | Kiln | 650 °C, 12–18 h residence time in kiln, 0% O2, atmospheric pressure |
| B6_400_wood | Pyromaat | 400 °C |
| B11_300_presscake | Pyromaat | 300 °C, 60 min, 0% O2 |
| B16_650_peat | Pyromaat | 650 °C, 30 min, 1000 g H20, 30L N2, 30% water |
| B17_650_coir | Pyromaat | 650 °C, 30 min, 1 kg/h steam |
| B18_670_wood | Pyromaat | 670 °C |
| B27_450_chickenmanure | Pilot-scale reactor | 450 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 0.55 rpm (feed) |
| B28_600_chickenmanure | Pilot-scale reactor | 600 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 0.55 rpm (feed) |
| B29_750_chickenmanure | Pilot-scale reactor | 750 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 0.55 rpm (feed) |
| B30_450_applewood | Pilot-scale reactor | 450 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 2.50 rpm (feed) |
| B31_600_applewood | Pilot-scale reactor | 600 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 2.50 rpm (feed) |
| B32_750_applewood | Pilot-scale reactor | 750 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 0.80 rpm (feed) |
| B33_450_spstrawpeat | Pilot-scale reactor | 450 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 4.50 rpm (feed) |
| B34_600_spstrawpeat | Pilot-scale reactor | 600 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 7.00 rpm (feed) |
| B35_750_spstrawpeat | Pilot-scale reactor | 750 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 4.50 rpm (feed) |
| B36_450_coffee | Pilot-scale reactor | 450 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 2.00 rpm (feed) |
| B37_600_coffee | Pilot-scale reactor | 600 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 2.00 rpm (feed) |
| B38_750_coffee | Pilot-scale reactor | 750 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 2.00 rpm (feed) |
| B39_450_frass | Pilot-scale reactor | 450 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 0.80 rpm (feed) |
| B41_600_frass | Pilot-scale reactor | 600 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 0.80 rpm (feed) |
| B42_750_frass | Pilot-scale reactor | 750 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 0.80 rpm (feed) |
| B43_450_gwaste | Pilot-scale reactor | 450 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 2.20 rpm (feed) |
| B44_600_gwaste | Pilot-scale reactor | 600 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 2.20 rpm (feed) |
| B45_750_gwaste | Pilot-scale reactor | 750 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 2.20 rpm (feed) |
| B47_600_shrbark | Pilot-scale reactor | 600 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 2.20 rpm (feed) |
| B48_750_shrbark | Pilot-scale reactor | 750 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 2.20 rpm (feed) |
| B49_450_flax | Pilot-scale reactor | 450 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 10.0 rpm (feed) |
| B50_600_flax | Pilot-scale reactor | 600 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 10.0 rpm (feed) |
| B51_450_flax | Pilot-scale reactor | 450 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2.0° (incline), 10.0 rpm (feed) |
| B52_450_wood | Pilot-scale reactor | 450 °C, 15 min, 10.0 rpm (rot), 2,0° (incline), 4.00 rpm (feed) |
| B83-450-gwaste | Pilot-scale reactor | 450°C, 15 min, 10,0 rpm (rot); 2,0° (incline), 3,00 rpm (feed) |
| B87_450_gwaste | Pilot-scale reactor | 450°C, 15 min, 10,0 rpm (rot); 2,0° (incline), 2,2 rpm (feed) |
| B88-600-gwaste | Pilot-scale reactor | 600°C, 15 min, 10,0 rpm (rot); 2,0° (incline); 2,2 rpm (feed) |
| B89-450-gwaste | Pilot-scale reactor | 450°C, 15 min, 10,0 rpm (rot); 2,0° (incline); 2,2 rpm (feed) |
| B91-450-gwaste | Pilot-scale reactor | 450°C, 15 min, 10,0 rpm (rot); 2,0° (incline); 2,2 rpm (feed) |