Supplementary Information

Table SI1. Elemental surface composition of biochar samples as determined by XPS.

| Materials | C | O | N | Co | Ce | K | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCBB | 85.9 | 12.9 | 1.17 | - | - | 0.0 | 0.06 |
| 0.1Co/SCBB | 82.9 | 14.9 | 1.20 | 0.59 | - | 0.23 | 0.18 |
| 0.3Co/SCBB | 81.7 | 16.0 | 1.15 | 0.80 | - | 0.12 | 0.15 |
| 0.5Co/SCBB | 82.9 | 14.1 | 1.62 | 1.26 |  | 0.07 | 0.10 |
| 0.8Co/SCBB | 82.9 | 13.5 | 1.87 | 1.54 | - | 0.05 | 0.12 |
| 1.2Co/SCBB | 81.1 | 15.2 | 1.80 | 1.75 | - | 0.08 | 0.09 |
| 0.5Co-0.25Ce/SCBB | 85.4 | 11.0 | 1.88 | 1.65 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |