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	C
	FA
	mSi
	nAl
	nSi
	FAg
	CAg
	W
	PL
	Age
	Fc

	(kg/m3)
	(kg/m3)
	(kg/m3)
	(kg/m3)
	(kg/m3)
	(kg/m3)
	(kg/m3)
	(kg/m3)
	(kg/m3)
	(day)
	(MPa)

	Training set

	370
	0
	0
	0
	30
	948
	776
	180
	12
	91
	65

	253
	0
	0
	0
	3
	840
	1040
	160
	4
	56
	43

	334
	60
	0
	0
	6
	948
	776
	180
	4
	7
	40

	326
	0
	0
	0
	25
	960
	920
	168
	0
	28
	52

	450
	0
	0
	0
	0
	640
	1180
	180
	0
	90
	45

	448
	0
	0
	0
	2
	492
	1148
	180
	0
	90
	49

	443
	0
	0
	0
	7
	492
	1148
	180
	0
	90
	48

	340
	60
	0
	0
	0
	948
	776
	180
	2
	3
	30

	350
	0
	0
	0
	0
	960
	920
	168
	0
	7
	27

	160
	232
	0
	0
	8
	684
	1184
	163
	0
	7
	14

	270
	100
	0
	0
	30
	948
	776
	180
	15
	7
	40

	441
	0
	0
	0
	9
	492
	1148
	180
	0
	28
	40

	270
	0
	0
	0
	2
	840
	1040
	160
	2
	56
	42

	400
	0
	0
	0
	0
	684
	1184
	163
	0
	7
	17

	400
	0
	0
	0
	10
	848
	1033
	135
	4
	3
	21

	388
	0
	0
	0
	12
	948
	776
	180
	7
	7
	50

	340
	0
	0
	11
	0
	960
	920
	168
	0
	28
	45

	390
	0
	0
	0
	23
	783
	1175
	144
	2
	7
	51

	120
	280
	0
	0
	0
	1100
	0
	160
	0
	28
	9

	300
	100
	0
	0
	0
	948
	776
	180
	2
	28
	48

	441
	0
	0
	0
	9
	492
	1148
	180
	0
	7
	28

	280
	100
	0
	0
	20
	948
	776
	180
	9
	91
	61

	475
	0
	0
	0
	10
	955
	1114
	156
	10
	28
	53

	384
	0
	0
	0
	16
	1100
	0
	160
	6
	7
	31

	280
	100
	0
	0
	20
	948
	776
	180
	9
	3
	31

	300
	100
	0
	0
	0
	948
	776
	180
	2
	7
	32

	500
	0
	0
	0
	0
	659
	1162
	140
	9
	7
	67

	450
	0
	0
	0
	5
	827
	1007
	150
	5
	28
	69

	160
	240
	0
	0
	0
	684
	1184
	163
	0
	7
	14

	340
	0
	0
	0
	10
	960
	920
	168
	0
	120
	60

	400
	0
	0
	0
	0
	948
	776
	180
	2
	91
	62

	160
	240
	0
	0
	0
	684
	1184
	163
	0
	28
	20

	448
	0
	0
	0
	2
	492
	1148
	180
	0
	7
	29

	288
	100
	0
	0
	12
	948
	776
	180
	6
	28
	48

	341
	0
	0
	0
	3
	924
	924
	189
	2
	28
	54

	308
	0
	0
	0
	0
	924
	924
	200
	2
	28
	34

	396
	0
	0
	0
	4
	1100
	0
	160
	4
	28
	38

	344
	0
	0
	0
	0
	924
	924
	189
	2
	28
	50

	420
	0
	0
	0
	0
	649
	1233
	168
	0
	14
	44

	388
	0
	0
	0
	12
	948
	776
	180
	7
	3
	38

	360
	0
	0
	0
	0
	650
	1260
	151
	0
	28
	63

	250
	250
	0
	0
	0
	644
	1135
	140
	8
	28
	54

	230
	250
	0
	0
	20
	647
	1140
	140
	10
	3
	44

	390
	0
	0
	0
	0
	789
	1184
	156
	1
	3
	33

	347
	0
	0
	4
	0
	960
	920
	168
	0
	7
	28

	400
	0
	0
	0
	0
	684
	1184
	163
	0
	28
	29

	237
	0
	0
	0
	2
	840
	1040
	160
	2
	56
	38

	270
	0
	0
	0
	2
	840
	1040
	160
	2
	7
	26

	343
	0
	0
	7
	0
	960
	920
	168
	0
	7
	28

	400
	0
	0
	0
	15
	829
	1010
	137
	4
	28
	61

	450
	0
	0
	0
	0
	492
	1148
	180
	0
	28
	37

	500
	0
	0
	0
	0
	806
	982
	165
	5
	28
	70

	388
	0
	78
	0
	0
	955
	1114
	156
	10
	7
	22

	407
	0
	0
	0
	25
	647
	1229
	168
	0
	90
	66

	420
	0
	0
	0
	0
	649
	1233
	168
	0
	28
	47

	350
	0
	0
	0
	15
	868
	1058
	120
	4
	3
	14

	350
	0
	0
	0
	15
	868
	1058
	120
	4
	28
	57

	350
	0
	0
	0
	0
	960
	920
	168
	0
	120
	47

	370
	79
	0
	0
	14
	647
	1088
	188
	14
	28
	44

	394
	0
	0
	0
	6
	948
	776
	180
	6
	91
	68

	160
	240
	0
	0
	0
	1100
	0
	160
	0
	7
	12

	473
	0
	0
	0
	14
	955
	1114
	156
	10
	7
	27

	333
	0
	0
	0
	17
	960
	920
	168
	0
	120
	68

	390
	0
	0
	0
	47
	774
	1162
	133
	4
	7
	58

	400
	0
	0
	0
	15
	829
	1010
	137
	4
	7
	32

	450
	0
	0
	0
	0
	640
	1067
	180
	0
	365
	45

	437
	0
	0
	0
	14
	640
	1180
	180
	0
	7
	38

	437
	0
	44
	0
	0
	955
	1114
	156
	10
	28
	57

	250
	250
	0
	0
	0
	644
	1135
	140
	8
	112
	86

	407
	0
	0
	0
	25
	647
	1229
	168
	0
	1
	13

	443
	0
	0
	0
	7
	492
	1148
	180
	0
	90
	52

	234
	0
	0
	0
	3
	840
	1040
	160
	4
	56
	42

	303
	0
	0
	0
	5
	924
	924
	200
	2
	28
	45

	286
	0
	0
	0
	2
	840
	1040
	160
	2
	56
	42

	380
	0
	0
	0
	20
	948
	776
	180
	9
	28
	60

	580
	0
	0
	0
	29
	595
	1014
	189
	20
	91
	71

	320
	60
	0
	0
	20
	948
	776
	180
	9
	7
	45

	285
	0
	0
	0
	3
	840
	1040
	160
	4
	28
	40

	356
	0
	0
	0
	0
	650
	1260
	151
	0
	28
	70

	320
	60
	0
	0
	20
	948
	776
	180
	9
	91
	65

	273
	117
	0
	0
	47
	762
	1143
	133
	3
	3
	31

	328
	60
	0
	0
	12
	948
	776
	180
	6
	7
	40

	269
	0
	0
	0
	3
	840
	1040
	160
	4
	56
	44

	580
	0
	0
	0
	29
	595
	1014
	189
	4
	91
	42

	370
	0
	0
	0
	30
	948
	776
	180
	12
	28
	58

	288
	100
	0
	0
	12
	948
	776
	180
	6
	91
	60

	441
	0
	0
	0
	9
	492
	1148
	180
	0
	28
	38

	340
	0
	0
	11
	0
	960
	920
	168
	0
	7
	28

	437
	0
	44
	0
	0
	955
	1114
	156
	10
	7
	28

	446
	0
	0
	0
	5
	492
	1148
	180
	0
	28
	44

	390
	0
	0
	0
	47
	774
	1162
	133
	4
	3
	39

	475
	0
	0
	0
	10
	955
	1114
	156
	10
	7
	24

	394
	0
	0
	0
	6
	948
	776
	180
	6
	7
	50

	310
	60
	0
	0
	30
	948
	776
	180
	15
	7
	45

	340
	60
	0
	0
	0
	948
	776
	180
	2
	7
	39

	350
	0
	0
	0
	5
	906
	1103
	117
	4
	7
	26

	300
	100
	0
	0
	0
	948
	776
	180
	2
	3
	25

	343
	0
	0
	7
	0
	960
	920
	168
	0
	28
	45

	485
	0
	0
	0
	0
	955
	1114
	156
	10
	7
	24

	240
	160
	0
	0
	0
	1100
	0
	160
	0
	28
	36

	360
	0
	0
	0
	0
	650
	1260
	151
	0
	28
	61

	450
	0
	0
	0
	0
	640
	1180
	180
	0
	7
	35

	441
	0
	0
	0
	9
	492
	1148
	180
	0
	90
	44

	450
	0
	0
	0
	0
	640
	1180
	180
	0
	365
	47

	420
	0
	0
	0
	0
	649
	1233
	168
	0
	7
	39

	234
	0
	0
	0
	3
	840
	1040
	160
	4
	7
	23

	237
	0
	0
	0
	2
	840
	1040
	160
	2
	91
	43

	407
	0
	0
	0
	25
	647
	1229
	168
	0
	7
	46

	270
	0
	0
	0
	2
	840
	1040
	160
	2
	28
	35

	264
	128
	0
	0
	8
	684
	1184
	163
	0
	7
	22

	280
	100
	0
	0
	20
	948
	776
	180
	9
	7
	40

	350
	0
	0
	0
	10
	887
	1081
	119
	4
	28
	46

	342
	0
	0
	0
	2
	924
	924
	189
	2
	28
	52

	450
	0
	0
	0
	10
	808
	985
	152
	5
	7
	31

	580
	0
	0
	0
	29
	595
	1014
	189
	4
	56
	36

	389
	0
	32
	0
	0
	645
	1225
	168
	0
	3
	28

	441
	0
	0
	0
	9
	492
	1148
	180
	0
	7
	29

	500
	0
	0
	0
	0
	659
	1162
	140
	9
	720
	104

	500
	0
	0
	0
	0
	659
	1162
	140
	9
	28
	81

	450
	0
	0
	0
	10
	808
	985
	152
	5
	28
	62

	344
	0
	0
	0
	0
	924
	924
	189
	2
	7
	42

	437
	0
	0
	0
	14
	640
	1067
	180
	0
	90
	45

	443
	0
	0
	0
	7
	492
	1148
	180
	0
	28
	41

	361
	0
	0
	0
	6
	922
	922
	183
	6
	7
	51

	446
	0
	0
	0
	5
	492
	1148
	180
	0
	28
	40

	305
	0
	0
	0
	3
	924
	924
	200
	2
	28
	35

	200
	200
	0
	0
	0
	1100
	0
	160
	0
	28
	31

	350
	0
	0
	0
	10
	887
	1081
	119
	4
	7
	21

	250
	250
	0
	0
	0
	644
	1135
	140
	8
	3
	28

	443
	0
	0
	0
	7
	492
	1148
	180
	0
	7
	32

	230
	250
	0
	0
	20
	647
	1140
	140
	10
	28
	76

	356
	0
	0
	0
	0
	650
	1260
	151
	0
	28
	56

	356
	0
	0
	0
	4
	650
	1260
	151
	0
	28
	66

	437
	0
	0
	0
	14
	640
	1180
	180
	0
	365
	56

	230
	250
	0
	0
	20
	647
	1140
	140
	10
	1
	30

	500
	0
	0
	0
	0
	806
	982
	165
	5
	7
	44

	392
	0
	0
	0
	8
	684
	1184
	163
	5
	28
	52

	350
	0
	0
	0
	5
	906
	1103
	117
	4
	3
	15

	269
	0
	0
	0
	3
	840
	1040
	160
	4
	28
	40

	254
	0
	0
	0
	2
	840
	1040
	160
	2
	56
	40

	415
	0
	62
	0
	0
	955
	1114
	156
	10
	28
	61

	500
	0
	0
	0
	0
	806
	982
	165
	5
	3
	20

	370
	0
	0
	0
	30
	948
	776
	180
	12
	7
	51

	234
	0
	0
	0
	3
	840
	1040
	160
	4
	91
	44

	328
	60
	0
	0
	12
	948
	776
	180
	6
	3
	32

	580
	0
	0
	0
	0
	595
	1014
	180
	4
	91
	55

	473
	0
	0
	0
	14
	955
	1114
	156
	10
	28
	53

	288
	100
	0
	0
	12
	948
	776
	180
	6
	3
	28

	264
	128
	0
	0
	8
	684
	1184
	163
	0
	28
	33

	362
	0
	0
	0
	4
	922
	922
	183
	3
	28
	55

	273
	117
	0
	0
	23
	769
	1154
	144
	1
	7
	40

	254
	0
	0
	0
	2
	840
	1040
	160
	2
	7
	25

	450
	0
	0
	0
	0
	640
	1180
	180
	0
	28
	40

	580
	0
	0
	0
	29
	595
	1014
	189
	20
	56
	65

	389
	0
	32
	0
	0
	645
	1225
	168
	0
	90
	69

	389
	0
	32
	0
	0
	645
	1225
	168
	0
	56
	64

	270
	100
	0
	0
	30
	948
	776
	180
	15
	28
	48

	270
	100
	0
	0
	30
	948
	776
	180
	15
	91
	58

	400
	0
	0
	0
	0
	948
	776
	180
	2
	28
	58

	342
	0
	0
	0
	2
	924
	924
	189
	2
	7
	43

	286
	0
	0
	0
	2
	840
	1040
	160
	2
	91
	45

	389
	0
	32
	0
	0
	645
	1225
	168
	0
	28
	52

	500
	0
	0
	0
	0
	659
	1162
	140
	9
	360
	96

	441
	0
	0
	0
	9
	492
	1148
	180
	0
	90
	47

	420
	0
	0
	0
	0
	649
	1233
	168
	0
	3
	32

	349
	0
	0
	0
	0
	650
	1260
	151
	0
	28
	67

	400
	0
	0
	0
	5
	866
	1055
	134
	4
	7
	30

	364
	0
	0
	0
	2
	922
	922
	183
	3
	7
	50

	339
	0
	0
	0
	5
	924
	924
	189
	2
	28
	50

	350
	0
	0
	0
	5
	906
	1103
	117
	4
	28
	51

	294
	100
	0
	0
	6
	948
	776
	180
	4
	28
	45

	446
	0
	0
	0
	5
	492
	1148
	180
	0
	7
	33

	310
	60
	0
	0
	30
	948
	776
	180
	15
	28
	50

	500
	0
	0
	0
	0
	659
	1162
	140
	9
	3
	51

	437
	0
	0
	0
	14
	640
	1180
	180
	0
	90
	54

	340
	60
	0
	0
	0
	948
	776
	180
	2
	91
	60

	390
	0
	0
	0
	23
	783
	1175
	144
	2
	3
	36

	160
	240
	0
	0
	0
	1100
	0
	160
	0
	28
	16

	389
	80
	0
	0
	0
	654
	1100
	190
	5
	28
	48

	269
	0
	0
	0
	3
	840
	1040
	160
	4
	91
	48

	443
	0
	0
	0
	7
	492
	1148
	180
	0
	7
	32

	485
	0
	0
	0
	0
	955
	1114
	156
	10
	7
	24

	366
	0
	0
	0
	0
	922
	922
	183
	2
	28
	59

	448
	0
	0
	0
	2
	492
	1148
	180
	0
	7
	32

	200
	200
	0
	0
	0
	1100
	0
	160
	0
	7
	13

	333
	0
	0
	0
	17
	960
	920
	168
	0
	28
	55

	500
	0
	0
	0
	0
	659
	1162
	140
	9
	112
	91

	388
	0
	78
	0
	0
	955
	1114
	156
	10
	28
	56

	237
	0
	0
	0
	2
	840
	1040
	160
	2
	7
	22

	280
	100
	0
	0
	20
	948
	776
	180
	9
	28
	51

	303
	0
	0
	0
	5
	924
	924
	200
	2
	7
	35

	400
	0
	0
	0
	0
	1100
	0
	160
	0
	28
	35

	466
	0
	0
	0
	19
	955
	1114
	156
	10
	28
	53

	240
	160
	0
	0
	0
	684
	1184
	163
	0
	28
	26

	347
	0
	0
	4
	0
	960
	920
	168
	0
	28
	44

	407
	0
	0
	0
	25
	647
	1229
	168
	0
	3
	34

	307
	0
	0
	0
	2
	924
	924
	200
	2
	28
	40

	326
	0
	0
	0
	25
	960
	920
	168
	0
	7
	30

	450
	0
	0
	0
	10
	808
	985
	152
	5
	3
	16

	273
	117
	0
	0
	0
	775
	1163
	156
	1
	3
	27

	347
	0
	0
	4
	0
	960
	920
	168
	0
	120
	50

	160
	232
	0
	0
	8
	684
	1184
	163
	0
	28
	20

	362
	0
	0
	0
	4
	922
	922
	183
	3
	7
	48

	485
	0
	0
	0
	0
	955
	1114
	156
	10
	28
	52

	485
	0
	0
	0
	0
	955
	1114
	156
	10
	28
	52

	328
	60
	0
	0
	12
	948
	776
	180
	6
	28
	51

	340
	0
	0
	0
	10
	960
	920
	168
	0
	7
	29

	580
	0
	0
	0
	29
	595
	1014
	189
	20
	28
	58

	349
	0
	0
	0
	11
	650
	1260
	151
	0
	28
	61

	420
	0
	0
	0
	0
	649
	1233
	168
	0
	1
	6

	370
	0
	0
	0
	30
	948
	776
	180
	12
	3
	42

	254
	0
	0
	0
	2
	840
	1040
	160
	2
	91
	44

	250
	250
	0
	0
	0
	644
	1135
	140
	8
	7
	35

	294
	100
	0
	0
	6
	948
	776
	180
	4
	3
	25

	580
	0
	0
	0
	0
	595
	1014
	180
	4
	28
	47

	334
	60
	0
	0
	6
	948
	776
	180
	4
	91
	60

	500
	0
	0
	0
	0
	659
	1162
	140
	9
	1
	41

	380
	0
	0
	0
	20
	948
	776
	180
	9
	3
	40

	250
	250
	0
	0
	0
	644
	1135
	140
	8
	1
	17

	392
	0
	0
	0
	8
	684
	1184
	163
	5
	7
	44

	308
	0
	0
	0
	0
	924
	924
	200
	2
	7
	30

	250
	250
	0
	0
	0
	644
	1135
	140
	8
	360
	95

	448
	0
	0
	0
	2
	492
	1148
	180
	0
	28
	43

	350
	0
	0
	0
	0
	960
	920
	168
	0
	28
	42

	450
	0
	0
	0
	0
	640
	1067
	180
	0
	90
	40

	500
	0
	0
	0
	0
	659
	1162
	140
	9
	56
	88

	437
	0
	0
	0
	14
	640
	1067
	180
	0
	7
	34

	230
	250
	0
	0
	20
	647
	1140
	140
	10
	112
	92

	253
	0
	0
	0
	3
	840
	1040
	160
	4
	28
	37

	380
	0
	0
	0
	20
	948
	776
	180
	9
	7
	50

	376
	0
	0
	0
	24
	1100
	0
	160
	7
	28
	31

	390
	0
	0
	0
	0
	789
	1184
	156
	1
	7
	49

	448
	0
	0
	0
	2
	492
	1148
	180
	0
	90
	47

	360
	0
	0
	0
	0
	650
	1260
	151
	0
	28
	59
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